非热封型茶叶滤纸

纤维原料      打浆     调料     上网成型     干燥       卷取      分切

基纸       涂布      干燥       卷取      分切      包装

4.1.1.2热封型茶叶滤纸

纤维原料     打浆      调料      上网成型     干燥       卷取      分切

基纸      定型      干燥       卷取      分切      包装

4.1.1.3 鸡皮纸

纤维原料     打浆      调料      上网成型      压榨

干燥      卷取      分切      包装

4.1.1.4食品羊皮纸

木浆      打浆      调料      抄纸      卷取       包装

基纸      酸处理      脱酸       洗涤1     中和      洗涤2       干燥

压光      卷取       包装

4.1.1.5 半透明纸

木浆      打浆       调料     上网成型      压榨

干燥      卷取      超压      包装

4.1.1.6玻璃纸

木浆(或棉浆)      黄化      喷膜成型     脱硫      水洗

塑化      干燥      卷取       分切       包装

4.1.1.7食品包装纸

纤维原料    打浆     调料    上网成型     压榨     干燥     卷取    分切    包装

原纸     淋膜       印刷       涂蜡或覆膜     分切      包装

4.1.1.8食品包装纸板

纤维原料     打浆       调料     上网成型     压榨      干燥

卷取      分切      包装

纸板       淋膜       印刷      覆膜     分切       包装

4.1.2食品用纸容器基本生产流程

4.1.2.1纸袋

（1）纸质袋

基纸         印刷         分切         制袋         包装

（2）淋膜纸袋

基纸         淋膜         印刷         分切          制袋         包装

（3）涂蜡纸袋

基纸         印刷         涂蜡         分切          制袋        包装

4.1.2.2纸罐

（1） 纸板类罐

基纸       印刷

原纸       卷管       切割       帖标       成型       包装

（2）圆柱形复合罐及其它复合罐

基纸       印刷

原纸       复合卷管      切割       帖标       成型       包装

其它材料

4.1.2.3纸杯

（1）淋膜杯

原纸       淋膜       印刷       模切       成型       包装

（2） 涂蜡杯

原纸       印刷       模切       成型       浸蜡      包装

4.1.2.4纸餐具

（1）纸板餐具

覆膜

纸板       印刷       模切       成型       包装

（2）淋膜纸餐具                覆膜

纸板       淋膜       印刷       模切       成型      包装

（3）纸浆模塑餐具

纸浆制备      真空过滤成型       烘干       成型      包装

4.1.2.5纸盒

（1）纸板盒

覆膜

纸板       印刷       模切       成型       包装

（2）淋膜纸盒

覆膜

纸板       淋膜       印刷       模切       成型      包装