附件6

修改后的甲基纤维素质量规格

我部2007年第8号公告对甲基纤维素质量规格要求进行了规定，2009年第二次全国食品添加剂标准化技术委员会卫生组讨论同意取消目前该添加剂质量要求中的黏度指标。现将修改后的甲基纤维素质量规格公布如下：

甲基纤维素质量规格

- 性状

白色或灰白色粉末，几乎无味。

- 要求

| 项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 甲氧基/（%） | 27.5-31.5 |
| 干燥失重/（%） ≤ | 5.0 |
| 灼烧残渣/（%） ≤ | 1.5 |
| 亚硫酸盐（以二氧化硫计）/（mg/kg） ≤ | 10 |
| 铅/（mg/kg） ≤ | 3 |