重庆市食品用塑料编织袋产品质量监督抽查实施细则（2021年）

1 抽样方法

在生产者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。

抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号、同一批次的产品中抽取样品72条，其中36条作为检验样品，36条作为备用样品。

随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。

2 检验依据

检验项目和检验方法见表1。

表1 食品用塑料编织袋检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 判定依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 外观质量 |  | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 2 | 允许偏差 |  | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 3 | 拉伸负荷 | 经向 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 4 |  | 纬向 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 5 |  | 缝底向 | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 6 |  | 粘合向1） | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 7 |  | 阀口向2） | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 8 | 涂膜袋和复膜袋的剥离力3） |  | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 9 | 耐热性能 |  | GB/T 8946-2013 | GB/T 8946-2013 |
| 10 | 跌落性能 |  | GB/T 8946-2013 | GB/T 4857.5-1992 |
| 11 | 抗紫外线性能4） |  | GB/T 8946-2013 | GB/T 16422.3-2014 |
| 12 | 感官要求 |  | GB 4806.7-2016 | GB 4806.7-2016 |
| 13 | 总迁移量 |  | GB 4806.7-2016 | GB 31604.8-2016 |
| 14 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 4806.7-2016 | GB 31604.2-2016 |
| 15 | 重金属（以Pb计） |  | GB 4806.7-2016 | GB 31604.9-2016 |
| 16 | 脱色试验5） |  | GB 4806.7-2016 | GB 31604.7-2016 |
| 17 | 锑（以Sb计）（限PET材质） |  | GB 4806.6-2016 | GB 31604.41-2016 |
| 备注：1）、2）、3）、4）适用时检验项目；5）仅适用于添加了着色剂的产品 |  |  |  |  |

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。

3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB/T 8946-2013塑料编织袋通用技术条件

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。