2021年胶粘剂产品质量监督抽查实施细则

- 范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的胶粘剂产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验检测依据、检验检测项目、检验检测方法、判定原则、异议处理。

- 抽样方法

2.1实体店抽样

在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证。抽样时，抽样基数满足抽样数量即可，若独立包装产品质量≥1kg，则随机抽取2个独立包装，若每个独立包装少于1kg，则抽取多个独立包装，分成2份，且每份不少于1kg。填写实际抽取样品的数量。

若所抽产品为双组份产品，则按照配比分别抽取双组份，抽取检样总量及备样总量分别不少于1kg。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按出厂价购买，备用样品按要求封存在受检企业，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

- 检验检测依据

检验检测项目、检验检测依据、检验检测方法见表1-表3

表1 聚乙酸乙烯酯乳液胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验检测过程是否需要电子或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 分光光度计/2台 | 否 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 5 | 不挥发物 | HG/T 2727-2010 | HG/T 2727-2010 | 鼓风干燥箱/2台 | 否 |

表2 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验检测过程是否需要电子或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 游离甲醛 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 分光光度计/2台 | 否 |
| 2 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 3 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 5 | 不挥发物含量 | JC/T 438-2019 | JC/T 438-2019 | 鼓风干燥箱/2台 | 否 |

表3 溶剂型聚氨酯胶粘剂检验项目

| 序号 | 检验检测项目 | 检验检测依据 | 检验检测方法 | 主要关键检测设备/台套数 | 检验检测过程是否需要电子或影像记录 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/1台 | 是 |
| 2 | 甲苯+二甲苯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/1台 | 是 |
| 3 | 甲苯二异氰酸酯 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/1台 | 是 |
| 4 | 总挥发性有机物 | GB 18583-2008 | GB 18583-2008 | 气相色谱仪/2台 | 是 |
| 5 | 不挥发物含量 | HG/T 2814-2009 | HG/T 2814-2009 | 鼓风干燥箱/2台 | 否 |

- 判定规则

4.1依据标准

GB 18583-2008 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量

JC/T 438-2019 水溶性聚乙烯醇建筑胶粘剂

HG/T 2727-2010 聚乙酸乙烯酯乳液木材胶粘剂

HG/T 2814-2009 溶剂型聚酯聚氨酯胶粘剂

相关的法律法规、部门规章和制度

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5 异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次抽检产品均可进行复检。