2021年无锡市食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的食品接触用纸包装及容器等制品产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

生产企业与实体店抽样

在生产企业抽样时，应随机抽取有产品质量检验合格证明或以任何其他形式表明合格的待销产品，抽样基数应满足抽样代表性要求；在生产企业或流通领域随机抽取近期生产的同一批次合格待销产品。食品用纸和纸板产品抽样2.5m2×3包,食品用纸容器产品抽样50只×3包，抽样基数达不到要求时，满足抽样数量情况下即可抽样，但须在抽样单中注明所抽样品实际批量。产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整。若抽取食品包装纸尺寸较小，如长条纸样或糕点垫纸等片状纸样，需附带未裁切的原纸以方便开展试验。抽取样品分为3份，分别独立封存，加贴封条，其中一份为备样，一份单独用于微生物项目检测。生产企业抽样时应在无菌操作条件下取样。封样时应当有防拆封措施，以保证样品的真实性。本次抽样领域为食品接触用纸包装及容器制品产品生产许可证发证企业。

在实体店购样时，在待销产品中随机抽取，索取发票等购样凭据留证，抽样基数满足抽样数量即可。流通领域抽样同一规格、同一品牌为一批次，同一店铺抽样≤3批次，同一品牌、不同规格型号抽样≤2批次。样品数量150个，其中100只作为检验样品（微生物检验样品50只，其他项目检验样品50只），50只作为备用样品。由于此类产品的特殊性，可根据卖家所提出的最小出售数量做适当调整。流通领域抽样产品为淋膜纸杯、淋膜纸餐具、纸浆模塑餐具及烘焙包装纸制品。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。抽样数量为20个，其中15个作为检验样品，5个作为备用样品。检验用样品按销售价购买，备用样品按要求封存在受检企业，采样过程均需拍照留证。一经采样，立即封样，任何人不得调换。

3.检验依据

糖果包装原纸检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

普通包装原纸检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

非热封茶叶滤纸检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

热封茶叶滤纸检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

其他类食品包装纸和纸板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

食品包装用淋膜纸和纸板检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8、GB 4806.7 | GB 4806.8、GB 4806.7 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 |

淋膜纸杯检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8、GB 4806.7 | GB 4806.8、GB 4806.7 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 |
| 12 | 渗漏试验 | GB/T27590或其它明示标准 | 明示标准 |
| 13 | 杯身挺度 |  | 明示标准 |
| 14 | 感官指标 |  | 明示标准 |

淋膜纸餐具检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8、GB 4806.7 | GB 4806.8、GB 4806.7 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 |
| 12 | 耐温试验 | GB/T 27589、GB/T 27591、 QB/T 2898或其它明示标准 | 明示标准 |
| 13 | 负重性能 |  | 明示标准 |
| 14 | 渗漏性能 |  | 明示标准 |
| 15 | 抗压强度 |  | 明示标准 |

纸浆模塑餐具检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |
| 9 | 负重性能 | QB/T 4763、GB/T 36787或其它明示标准 | 明示标准 |
| 10 | 耐温性能 |  | 明示标准 |

纸板餐具检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

圆柱形复合罐检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.7 | GB 4806.7 |
| 2 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 |
| 3 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 4 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 |
| 5 | 脱色试验 |  | GB 31604.7 |

纸板类罐检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

纸盒纸板盒检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

淋膜纸盒检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8、GB 4806.7 | GB 4806.8、GB 4806.7 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 |

纸袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8 | GB 4806.8 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 5 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |

淋膜纸袋检验项目表

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 感官要求 | GB 4806.8、GB 4806.7 | GB 4806.8、GB 4806.7 |
| 2 | 铅 |  | GB 31604.34 |
| 3 | 砷 |  | GB 31604.38 |
| 4 | 甲醛 |  | GB 31604.48 |
| 5 | 荧光性物质 |  | GB 31604.47 |
| 6 | 大肠菌群 |  | GB 14934 |
| 7 | 沙门氏菌 |  | GB 14934 |
| 8 | 霉菌 |  | GB 4789.15 |
| 9 | 总迁移量（多种） |  | GB 31604.8 |
| 10 | 高锰酸钾消耗量 |  | GB 31604.2 |
| 11 | 重金属（Pb） |  | GB 31604.9 |

注：1、抽样过程中应对样品预期接触食品种类、预期使用条件（温度、时间、是否重复使用）等信息进行确认；

2、总迁移量试验根据预期接触食品种类选择相应的食品模拟物及迁移试验的试验条件，迁移试验的试验条件、预处理方法等依据GB 31604.1-2015、GB 5009.156-2016标准执行；

3、微生物项目不予复检

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

GB 4806.8-2016 《食品安全国家标准  食品接触用纸和纸板材料及制品》

GB 4806.7-2016《食品安全国家标准  食品接触用塑料材料及制品》

GB/T 27590-2011《纸杯》

QB/T 1014-2010《食品包装纸》

GB/T 10440-2008《圆柱形复合罐》

GB/T 27589-2011《纸餐盒》

GB/T 27591-2011《纸碗》

GB/T 36787 -2018 《纸浆模塑餐具》

QB/T 4763-2014《纸浆模塑餐具》

QB/T 2898-2007《餐用纸制品》

GB/T 28121-2011《非热封型茶叶滤纸》

GB/T 25436-2010《热封型茶叶滤纸》

GB 31604.8-2016 《食品安全国家标准 总迁移量的测定》

GB 31604.9-2016 《食品安全国家标准 食品模拟物中重金属的测定》

GB 31604.2-2016 《食品安全国家标准 高锰酸钾消耗量的测定》

GB 31604.34-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 铅的测定和迁移量的测定》

GB 31604.38-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 砷的测定和迁移量的测定》

GB 31604.47-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品  纸、纸板及纸制品中荧光增白剂的测定》

GB 31604.48-2016《食品安全国家标准 食品接触材料及制品 甲醛迁移量的测定》

GB 4789.15-2016《食品微生物学检验  霉菌和酵母计数》

GB 14934-2016《食品安全国家标准  消毒餐（饮）具》

《食品相关产品生产许可实施细则（二）  食品用纸包装、容器等制品部分》

现行有效的企业标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。

5.4本次检测相关产品标准及有关规定中不予复检的情况：（a）超过法定期限提出复检申请的；（b）微生物项目（大肠菌群、沙门氏菌和霉菌）。