
青岛市电线电缆产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。抽查样品基数满足抽样数量即可。

每种产品随机抽取2组产品，其中1组作为检验样品，1组作为备用样品。非阻燃电线电缆抽样数量为一整段样品不少于40米，其中25米作为检验用样品，不少于15米作为备用样品。阻燃（含阻燃耐火）电线电缆抽样数量为（40+3X+3Y）米，其中（25+X+Y）米作为检验用样品，（15+2X+2Y）米作为备用样品，X为成束燃烧试验所需样品数量，Y为烟密度试验样品。

1）成束燃烧试验所需样品数量应分别根据GB/T 18380.33-2008、GB/T 18380.34-2008、GB/T 18380.35-2008、GB/T 18380.36-2008标准中的简易计算方法进行计算，计算公式如下：

A类：X=[7000/(3.14×d2/4-s)]×3.5米

B类：X=[3500/(3.14×d2/4-s)]×3.5米

C类：X=[1500/(3.14×d2/4-s)]×3.5米

D类：X=[500/(3.14×d2/4-s)]×3.5米

注：d为电缆成品外径，s为电缆所有金属材料截面积。

2）烟密度试验所需样品数量 Y 应根据 GB/T 17651.2、 IEC 61034-2标准中方法进行算，

计算公式如下：Y= （根数或缆束数×1）米

试样根数的选择（见表1）：

                                     表 1

	电缆外径 D

(mm)
	试样数

	
	电缆数
	缆束数（注4）

	D＞40

20＜D≤40

10＜D≤20

5＜D≤10

2≤D≤5
	1

2

3

N1（注1和注3）

一
	一

一

一

一

 N2（注2和注3）

	注：1.  N1=45/D 根电缆或光缆。

2.  N2=45/3D 束（注 4）。

3.  N1和N2值应舍去小数成整数，得出电缆根数或缆束数。

4. 每一缆束应由7根电缆绞合在一起构成，绞合节距在20D至30D之间，然后用直径约为0.5mm的金属线从中心部位开始每隔100mm 绕两圈扎紧（见GB/T 17651.2中图1）。


2 检验依据
                            表1  聚氯乙烯绝缘电线电缆

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法依据

	1
	导体电阻
	GB/T 5023.3

GB/T 5023.4

GB/T 5023.5

GB/T 5023.6

GB/T 5023.7

JB/T 8734.2

JB/T 8734.3

JB/T 8734.4

JB/T 8734.5

GA 306.1

GA 306.2

GB/T 19666
	GB/T 3048.4
GB/T 5023.2

	2
	绝缘线芯电压试验
	
	GB/T 3048.8
GB/T 5023.2

	3
	成品电缆电压试验
	
	GB/T 3048.8
GB/T 5023.2

	4
	绝缘电阻
	
	GB/T 3048.5
GB/T 5023.2

	5
	结构检查
	
	GB/T 5023.2
GB/T 2951.11

	6
	绝缘平均厚度
	
	GB/T 5023.2
GB/T 2951.11

	7
	绝缘最薄处厚度
	
	GB/T 5023.2
GB/T 2951.11

	8
	护套平均厚度
	
	GB/T 5023.2
GB/T 2951.11

	9
	护套最薄处厚度
	
	GB/T 5023.2
GB/T 2951.11

	10
	外形尺寸测量
	
	GB/T 5023.2
GB/T 2951.11

	11
	绝缘老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	12
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	13
	绝缘老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	14
	绝缘老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	15
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	16
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	17
	绝缘失重试验
	
	GB/T 2951.32

	18
	护套老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	19
	护套老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	20
	护套老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	21
	护套老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	22
	护套老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	23
	护套老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	24
	护套失重试验
	
	GB/T 2951.32

	25
	绝缘非污染试验
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	26
	护套非污染试验
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	27
	曲挠试验
	
	GB/T 5023.2

	28
	不延燃试验
	
	GB/T 18380.12

	29
	绝缘热收缩试验
	
	GB/T 2951.13

	30
	屏蔽编织密度
	
	JB/T 8734.1

	31
	标志
	
	GB/T 5023.1
JB/T 8734.1

	32
	成束阻燃性能
	
	GB/T 18380.33

GB/T 18380.34

GB/T 18380.35

GB/T 18380.36

	33
	耐火性能
	
	GB/T 19216.21

GB/T 19666


 表2  橡皮绝缘电缆
	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法依据

	1
	导体电阻
	GB/T 5013.3

GB/T 5013.4

GB/T 5013.5     GB/T 5013.6     GB/T 5013.7     JB/T 8735.2   

JB/T 8735.3
	GB/T 3048.4

GB/T 5013.2

	2
	绝缘线芯电压试验
	
	GB/T 3048.8
GB/T 5013.2

	3
	成品电缆电压试验
	
	GB/T 3048.8
GB/T 5013.2

	4
	结构检查
	
	GB/T 5013.1
GB/T 5013.2

	5
	绝缘厚度测量
	
	GB/T 5013.2

	6
	护套厚度测量
	
	GB/T 5013.2

	7
	外形尺寸测量
	
	GB/T 5013.2

	8
	绝缘老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11

	9
	绝缘老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	10
	护套老化前拉力试验
	
	GB/T 2951.11

	11
	护套老化后拉力试验
	
	GB/T 2951.11    GB/T 2951.12

	12
	曲挠试验
	
	GB/T 5013.2

	13
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.21

	14
	空气弹老化后试验
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	15
	耐臭氧试验
	
	GB/T 2951.21

	16
	护套热延伸试验
	
	GB/T 2951.21

	17
	护套浸油后拉力试验
	
	GB/T 2951.21

	18
	标志
	
	GB/T 5013.1


表3 电力电缆

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法依据

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 12706.1
GB/T 12706.2    GB/T 12706.3

GB/T 31840.1

GB/T 31840.2

GB/T 31840.3

GA 306.1

GA 306.2

GB/T 19666
	GB/T 2951.11

	2
	绝缘最薄点厚度
	
	GB/T 2951.11

	3
	绝缘偏心度
	
	GB/T 12706.2

GB/T 12706.3

GB/T 31840.2

GB/T 31840.3

	4
	非金属护套最薄处厚度
	
	GB/T2951.11

	5
	导体电阻
	
	GB/T 12706.1

GB/T 12706.2

GB/T 12706.3

GB/T 31840.1

GB/T 31840.2

GB/T 31840.3

GB/T 3956

	6
	4h电压试验
	
	GB/T 12706.1

GB/T 12706.2

GB/T 12706.3    

GB/T 31840.1

GB/T 31840.2

GB/T 31840.3

	7
	弯曲试验及随后的局部放电试验
	
	GB/T 12706.2

GB/T 12706.3

GB/T 31840.2

GB/T 31840.3

GB/T 3048.12

	8
	冲击耐压及随后的工频耐压试验
	
	GB/T 12706.2

GB/T 12706.3

GB/T 31840.2

GB/T 31840.3

GB/T 3048.13

	9
	绝缘老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	10
	绝缘老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	11
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	12
	绝缘老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	13
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	14
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	15
	绝缘热延伸
	
	GB/T 2951.21

	16
	绝缘收缩
	
	GB/T 2951.13

	17
	非金属护套老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	18
	非金属护套老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	19
	非金属护套老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	20
	非金属护套老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	21
	非金属护套老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.12

	22
	非金属护套老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	23
	ST2护套热失重
	
	GB/T 2951.32

	24
	电缆的成束阻燃试验
	
	GB/T 18380.33

GB/T 18380.34

GB/T 18380.35

GB/T 18380.36

	25
	烟密度试验
	
	GB/T 17651.2

IEC 61034-2

	26
	耐火性能
	
	GB/T 19216.21

GB/T 19666

	27
	pH值和电导率试验
	
	GB/T 17650.2




表4 塑料绝缘控制电缆

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法依据

	
	
	
	

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 9330.1
GB/T 9330.2

GB/T 9330.3

GB/T 9330
GA 306.1
GA 306.2 

GB/T 19666


	GB/T 2951.11

	2
	绝缘最薄处厚度
	
	GB/T 2951.11

	3
	护套最薄处厚度
	
	GB/T 2951.11

	4
	成缆绞合节距测量和绞合方向检查
	
	GB/T 4909.2

	5
	屏蔽层结构尺寸检查
	
	GB/T 9330.1

GB/T 9330

GB/T 4909.2

	6
	内衬层结构尺寸检查
	
	GB/T 9330.1

GB/T 9330

GB/T 2951.11

	7
	铠装层结构尺寸检查
	
	GB/T 9330.1

GB/T 9330

	8
	外径测量
	
	GB/T 2951.11

	9
	导体直流电阻测量
	
	GB/T 3048.4

	10
	引流线直流电阻测量
	
	GB/T 3048.4

	11
	成品电压试验
	
	GB/T 3048.8

	12
	绝缘线芯电压试验
	
	GB/T 3048.8

	13
	工作温度下的绝缘电阻测量
	
	GB/T 3048.5

	14
	绝缘老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	15
	绝缘老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	16
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	17
	绝缘老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	18
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	19
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	20
	绝缘非污染试验
	
	GB/T 2951.12

	21
	绝缘失重试验
	
	GB/T 2951.32

	22
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.21

	23
	绝缘收缩试验
	
	GB/T 2951.13

	24
	护套老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	25
	护套老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	26
	护套老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.12

	27
	护套老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	28
	护套老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	29
	护套老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	30
	护套非污染试验
	
	GB/T 2951.12

	31
	护套失重试验
	
	GB/T 2951.32

	32
	护套收缩试验
	
	GB/T 2951.13

	33
	成品电缆成束燃烧试验
	
	GB/T 19666

	34
	烟密度试验
	
	GB/T 19666

	35
	耐火试验
	
	GB/T 19666

	36
	pH值和电导率试验
	
	GB/T 19666


	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法依据

	1
	绝缘平均厚度
	GB/T 12527

GB/T 14049


	GB/T 2951.11

	2
	绝缘最薄处厚度
	
	GB/T 2951.11

	3
	导体直流电阻
	
	GB/T 3048.4

	4
	绝缘电阻
	
	GB/T 3048.5

	5
	电压试验
	
	GB/T 3048.8

	6
	弯曲试验及随后的局部放电试验
	
	JB/T 10696.3

 GB/T 3048.12

	7
	tanδ与电压的关系
	
	GB/T 3048.11

	8
	tanδ与温度的关系
	
	GB/T 3048.11

	9
	冲击电压及交流电压试验
	
	GB/T 3048.8

	10
	4h电压试验
	
	GB/T 3048.8

	11
	绝缘耐漏电痕迹试验
	
	GB/T 3048.7

	12
	绝缘老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	13
	绝缘老化后抗张强度
	
	GB/T 2951.11 

GB/T 2951.12

	14
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	15
	绝缘老化后断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	16
	绝缘老化前后抗张强度变化率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	17
	绝缘老化前后断裂伸长率变化率
	
	GB/T 2951.11

GB/T 2951.12

	18
	热失重
	
	GB/T 2951.32

	19
	热延伸试验
	
	GB/T 2951.21

	20
	收缩试验
	
	GB/T 2951.13

	21
	印刷标志耐擦试验
	
	GB/T 6995.1

GB/T 6995.3


表5 架空绝缘电缆

表6  交联聚烯烃绝缘电线和电缆

	序号
	检验项目
	判定依据
	检测方法依据

	1
	结构检查
	JB/T 10491.2
JB/T 10491.3
JB/T 10491.4

GA 306.1

GA 306.2

GB/T 19666
	JB/T 10491.1

	2
	绝缘厚度
	
	JB/T 10491.1

	3
	护套厚度
	
	JB/T 10491.1

	4
	外径或外形尺寸
	
	JB/T 10491.1

	5
	绝缘老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	6
	绝缘老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	7
	绝缘老化前后抗张强度

变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	8
	绝缘老化前后断裂伸长率

变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	9
	绝缘热延伸试验
	
	GB/T 2951.21

	10
	绝缘热收缩试验
	
	GB/T 2951.13

	11
	护套老化前抗张强度
	
	GB/T 2951.11

	12
	护套老化前断裂伸长率
	
	GB/T 2951.11

	13
	护套老化前后抗张强度

变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	14
	护套老化前后断裂伸长率

变化率
	
	GB/T 2951.11
GB/T 2951.12

	15
	护套热延伸试验
	
	GB/T 2951.21

	16
	护套热收缩试验
	
	GB/T 2951.13

	17
	绝缘线芯电压试验
	
	JB/T 10491.1

	18
	导体电阻
	
	JB/T 10491.1

	19
	成品电缆电压试验
	
	JB/T 10491.1

	20
	绝缘电阻
	
	JB/T 10491.1

	21
	成品电缆阻燃性能
	
	GB/T 18380.33

GB/T 18380.34

GB/T 18380.35

GB/T 18380.36

	22
	pH值和电导率试验
	
	GB/T 17650.2



	23
	耐火性能
	
	GB/T 19216.21

GB/T 19666

	24
	烟密度试验
	
	GB/T 17651.2




检验方法依据包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1判定依据

GA 306.1 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求 第1部分：阻燃电缆

GA 306.2 阻燃及耐火电缆 塑料绝缘阻燃及耐火电缆分级和要求第2部分：耐火电缆

GB/T 12706.1 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分：额定电压1 kV(Um=1.2 kV)和3 kV(Um=3.6 kV)电缆

GB/T 12706.2 额定电压1 kV(Um=1.2 kV)到35 kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第2部分：额定电压6 kV(Um=7.2kV)到30 kV(Um=36 kV)电缆

GB/T 12706.3 额定电压1kV(Um=1.2 kV)到35kV(Um=40.5 kV)挤包绝缘电力电缆及附件 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 31840.1额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第1部分：额定电压1kV (Um=1.2kV)和3kV (Um=3.6kV)电缆

GB/T 31840.2额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5 kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第2部分：额定电压6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)电缆

GB/T 31840.3额定电压1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV) 铝合金芯挤包绝缘电力电缆 第3部分：额定电压35kV(Um=40.5kV)电缆

GB/T 9330  塑料绝缘控制电缆

GB/T 9330.1 塑料绝缘控制电缆 第1部分：一般规定

GB/T 9330.2 塑料绝缘控制电缆 第2部分：聚氯乙烯绝缘和护套控制电缆

GB/T 9330.3 塑料绝缘控制电缆 第3部分：交联聚乙烯绝缘控制电缆
GB/T 12527 额定电压1kV及以下架空绝缘电缆

GB/T 14049 额定电压10kV架空绝缘电缆

GB/T 5013.3 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第3部分:耐热硅橡胶绝缘电缆

GB/T 5013.4 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第4部分:软线和软电缆

GB/T 5013.5 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第5部分:电梯电缆

GB/T 5013.6 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第6部分:电焊机电缆

GB/T 5013.7 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘电缆 第7部分:耐热乙烯-乙酸乙烯酯橡皮绝缘电缆

GB/T 5023.3 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第3部分：固定布线用无护套电缆

GB/T 5023.4 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第4部分：固定布线用护套电缆

GB/T 5023.5 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第5部分：软电缆（软线）

GB/T 5023.6 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第6部分：电梯电缆和挠性连接用电缆

GB/T 5023.7 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆 第7部分：二芯或多芯屏蔽和非屏蔽软电缆

JB/T 8734.2 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第2部分：固定布线用电缆电线

JB/T 8734.3 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第3部分：连接用软电线和软电缆

JB/T 8734.4额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第4部分：安装用电线

JB/T 8734.5 额定电压450/750V及以下聚氯乙烯绝缘电缆电线和软线第5部分：屏蔽电线

JB/T 8735.2额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第2部分：橡套软电缆

JB/T 8735.3 额定电压450/750V及以下橡皮绝缘软线和软电缆第3部分:橡皮绝缘编织软电线

JB/T 10491.2额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第2部分：耐热105℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.3额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第3部分：耐热125℃交联聚烯烃绝缘电线和电缆

JB/T 10491.4额定电压450/750V及以下交联聚烯烃绝缘电线和电缆 第4部分：耐热150℃交联聚烯烃绝缘电缆

GB/T 19666 阻燃和耐火电线电缆或光缆通则

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件。

现行有效的企业标准及产品明示质量要求。

3.2判定原则

参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。

若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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