
青岛市食品包装产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每种产品抽取样品数量、检验样品数量、备用样品数量见表1。
表1
	序号
	样品种类
	抽样数量

	1
	非复合膜袋
	膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2，其中2份作为检验样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取样品60个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，20个作为备用样品。（若样品过大时，应调整抽样量满足总面积不少于7.5m2，检验、备样按比例：2:1抽取）
 保鲜膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，其中2卷作为检验样品，1卷作为备用样品。

	2
	复合膜袋
	膜类产品：每批次产品抽取样品3卷，将每卷膜外层除去2m，每卷膜各抽取2.5m2×2，平均分为2份，其中1份作为检验样品，1份作为备用样品。

袋类产品：每批次产品抽取180个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中90个作为检验样品，90个作为备用样品。（若样品过大时，应调整抽样量满足总面积不少于15m2，检验、备样按比例：2:1抽取）

	3
	塑料瓶、瓶坯
	当产品规格小于2.5L时，每批次产品抽取样品30个，其中15个作为检验样品，15个作为备用样品。（配30个瓶盖）

当产品规格大于2.5L时，每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品。（配20个瓶盖）

	4
	塑料一次性餐饮具
	每批次产品抽取样品从3箱中抽取40个，其中20个作为检验样品，20个作为备用样品。

（检验样品质量应不少于200g且与食品接触面的最小表面积应不小于20dm2。若样品过小时，应调整抽样量满足总质量不少于0.3kg,，检验、备样按比例：2:1抽取）


	5
	塑料瓶盖
	每批次产品抽取样品60个，其中30个作为检验样品，30个作为备用样品。（配10个瓶）

	6
	食品包装用纸、纸板、纸吸管
	每批次产品抽取150张/根，其中100张/根作为检验样品，50张/根作为备用样品。（若产品最小销售包装为密封包装且每包数量不是50张/根，为避免抽样时破坏原包装，可适当调整抽样数量，保证检样不少于100张/根，备样不少于50张/根。每批次产品抽查样品总质量应不少于300g，其中检样、备样按比例2:1抽取。）

	7
	食品包装用纸袋、纸盒、纸餐具
	每批次产品抽取样品40个，其中20个作为检验样品，20个作为备用样品。（若样品过小、过大时，应调整抽样量满足总质量不少于0.25kg,不多于3kg，检验、备样按比例：2:1抽取）

	8
	卷材、片材
	每批次产品抽取样品8㎡，其中4㎡作为检验样品，4㎡作为备用样品。

	9
	饮用水罐
	每批次产品抽取样品10个，其中5个作为检验样品，5个作为备用样品（配10个盖）。

	10
	饮水口杯
	每批次产品抽取样品20个，其中10个作为检验样品，10个作为备用样品（配20个盖）。


2 检验依据
表2  普通用途双向拉伸聚丙烯(BOPP)薄膜（GB/T 10003-2008）检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉伸强度
	GB/T 10003-2008
	GB/T 1040.3-2006

	02
	断裂标称应变
	GB/T 10003-2008
	GB/T 1040.3-2006

	03
	热收缩率
	GB/T 10003-2008
	GB/T 10003-2008

	04
	热封强度
	GB/T 10003-2008
	GB/T 10003-2008

	05
	光泽度
	GB/T 10003-2008
	GB/T 8807-1988

	06
	透湿量
	GB/T 10003-2008
	GB/T 1037-1988

	07
	总迁移量
	GB/T 10003-2008
	GB31604.8-2016

	08
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 10003-2008
	GB31604.2-2016

	09
	重金属（以Pb计）
	GB/T 10003-2008
	GB31604.9-2016

	10
	脱色试验
	GB/T 10003-2008
	GB31604.7-2016

	11
	感官要求
	GB/T 10003-2008
	GB4806.7-2016


表3  包装用双向拉伸聚酯薄膜（GB/T 16958-2008）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉伸强度
	GB/T 16958-2008
	GB/T 1040.3-2006 

	02
	断裂伸长率
	GB/T 16958-2008
	GB/T 1040.3-2006

	03
	热收缩率
	GB/T 16958-2008
	GB/T 16958-2008

	04
	光泽度
	GB/T 16958-2008
	GB/T 8807—1988

	05
	水蒸气透过系数
	GB/T 16958-2008
	GB/T 1037-1988

	06
	氧气透过系数
	GB/T 16958-2008
	GB/T 1038-2000

	07
	总迁移量
	GB/T 16958-2008
	GB31604.8-2016

	08
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 16958-2008
	GB31604.2-2016

	09
	重金属（以Pb计）
	GB/T 16958-2008
	GB31604.9-2016

	10
	锑
	GB/T 16958-2008
	GB31604.41-2016

	11
	脱色试验
	GB/T 16958-2008
	GB31604.7-2016

	12
	感官要求
	GB/T 16958-2008
	GB4806.7-2016


表4  流延聚丙烯（CPP）薄膜（GB/T 27740-2011）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉伸强度
	GB/T 27740-2011
	GB/T 1040.3-2006 

	02
	断裂标称应变
	GB/T 27740-2011
	GB/T 1040.3-2006

	03
	雾度
	GB/T 27740-2011
	GB/T 2410—2008

	04
	润湿张力
	GB/T 27740-2011
	GB/T 14216-2008

	05
	水蒸气透过量
	GB/T 27740-2011
	GB/T 1037-1988

	06
	总迁移量
	GB/T 27740-2011
	GB31604.8-2016

	07
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 27740-2011
	GB31604.2-2016

	08
	重金属（以Pb计）
	GB/T 27740-2011
	GB31604.9-2016

	09
	脱色试验
	GB/T 27740-2011
	GB31604.7-2016

	10
	感官要求
	GB/T 27740-2011
	GB4806.7-2016


表5  聚乙烯自粘保鲜膜（GB/T 10457-1989）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉伸强度
	GB/T 10457-1989
	GB/T 1040.3-2006 

	02
	断裂伸长率
	GB/T 10457-1989
	GB/T 1040.3-2006

	03
	直角撕裂强度
	GB/T 10457-1989
	QB/T 1130—1991

	04
	水蒸气透过量
	GB/T 10457-1989
	GB/T 1037—1988

	05
	气体透过率
	GB/T 10457-1989
	GB/T 1038—2000

	06
	雾度
	GB/T 10457-1989
	GB/T 2410—2008

	07
	透光率
	GB/T 10457-1989
	GB/T 2410—2008

	08
	总迁移量
	GB 4806.7—2016
	GB31604.8-2016

	09
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7—2016
	GB31604.2-2016

	10
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7—2016
	GB31604.9-2016

	11
	脱色试验
	GB 4806.7—2016
	GB31604.7-2016

	12
	感官要求
	GB 4806.7—2016
	GB4806.7-2016


表6  包装用聚乙烯吹塑薄膜（GB/T 4456-2008）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉伸强度
	GB/T 4456-2008 
	GB/T 1040.3-2006

	02
	断裂标称应变
	GB/T 4456-2008 
	GB/T 1040.3-2006

	03
	总迁移量
	GB/T 4456-2008 
	GB31604.8-2016

	04
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 4456-2008 
	GB31604.2-2016

	05
	重金属（以Pb计）
	GB/T 4456-2008 
	GB31604.9-2016

	06
	脱色试验
	GB/T 4456-2008 
	GB31604.7-2016

	07
	感官要求
	GB/T 4456-2008
	GB4806.7-2016


表7  商品零售包装袋（BB/T 0039-2013）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	封合强度
	BB/T 0039-2013
	QB/T 2358-1998 

	02
	总迁移量
	BB/T 0039-2013
	GB31604.8-2016

	03
	高锰酸钾消耗量
	BB/T 0039-2013
	GB31604.2-2016

	04
	重金属（以Pb计）
	BB/T 0039-2013
	GB31604.9-2016

	05
	脱色试验
	BB/T 0039-2013
	GB31604.7-2016

	06
	感官要求
	BB/T 0039-2013
	GB4806.7-2016


表8  夹链自封袋（BB/T 0014-2011）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	开启拉力
	BB/T 0014-2011
	GB/T 1040.3—2006

	02
	热合强度
	BB/T 0014-2011
	QB/T 2358-1998

	03
	总迁移量
	BB/T 0014-2011
	GB31604.8-2016

	04
	高锰酸钾消耗量
	BB/T 0014-2011
	GB31604.2-2016

	05
	重金属（以Pb计）
	BB/T 0014-2011
	GB31604.9-2016

	06
	脱色试验
	BB/T 0014-2011
	GB31604.7-2016

	07
	感官要求
	BB/T 0014-2011
	GB4806.7-2016


表9 塑料购物袋（GB/T 21661-2020）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	封合强度
	GB/T 21661-2020
	QB/T 2358-1998 

	02
	总迁移量
	GB/T 21661-2020
	GB31604.8-2016

	03
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 21661-2020
	GB31604.2-2016

	04
	重金属（以Pb计）
	GB/T 21661-2020
	GB31604.9-2016

	05
	脱色试验
	GB/T 21661-2020
	GB31604.7-2016

	06
	感官要求
	GB/T 21661-2020
	GB4806.7-2016


表10  日用塑料袋（GB/T 24984-2010）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	封合强度
	GB/T 24984-2010
	QB/T 2358-1998

	02
	总迁移量
	GB/T 24984-2010
	GB31604.8-2016

	03
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 24984-2010
	GB31604.2-2016

	04
	重金属（以Pb计）
	GB/T 24984-2010
	GB31604.9-2016

	05
	脱色试验
	GB/T 24984-2010
	GB31604.7-2016

	06
	感官要求
	GB/T 24984-2010
	GB4806.7-2016


表11  包装用塑料复合膜、袋 干法复合、挤出复合（GB/T 10004-2008）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	剥离力
	GB/T 10004-2008
	GB/T 8808-1988

	02
	热合强度
	GB/T 10004-2008
	QB/T 2358-1998


	03
	拉断力
	GB/T 10004-2008
	GB/T 1040.3-2006

	04
	断裂标称应变
	GB/T 10004-2008
	GB/T 1040.3-2006

	05
	直角撕裂力
	GB/T 10004-2008
	QB/T 1130-1991

	06
	抗摆锤冲击能
	GB/T 10004-2008
	GB/T 8809-2015

	07
	水蒸气透过量
	GB/T 10004-2008
	GB/T 1037-1988

	08
	氧气透过量
	GB/T 10004-2008
	GB/T 1038-2000

	09
	袋的耐压性能
	GB/T 10004-2008
	GB/T 10004-2008

	10
	袋的跌落性能
	GB/T 10004-2008 
	GB/T 10004-2008

	11
	摩擦系数
	GB/T 10004-2008
	GB/T 10006-1988

	12
	感官
	GB/T 10004-2008
	GB 9683-1988

	13
	甲苯二胺
	GB/T 10004-2008
	GB 31604.23-2016

	14
	蒸发残渣
	GB/T 10004-2008
	GB31604.8-2016

	15
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 10004-2008
	GB31604.2-2016

	16
	重金属（以Pb计）
	GB/T 10004-2008
	GB31604.9-2016

	17
	溶剂残留总量
	GB/T 10004-2008
	GB/T 10004-2008

	18
	苯类溶剂残留量
	GB/T 10004-2008
	GB/T 10004-2008


表12  液体食品无菌包装用纸基复合材料（GB/T 18192-2008）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉断力
	GB/T 18192-2008
	GB/T 1040.3-2006

	02
	封合强度
	GB/T 18192-2008
	GB/T 2358-1998

	03
	内层塑料膜剥离强度
	GB/T 18192-2008
	GB/T 8808-1988

	04
	透氧率
	GB/T 18192-2008
	GB/T 1038-2000

	05
	溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	06
	苯类溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	07
	甲苯二胺
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB31604.23-2016

	08
	总迁移量
	GB/T 18192-2008
	GB31604.8-2016

	09
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 18192-2008
	GB31604.2-2016

	10
	重金属（以Pb计）
	GB/T 18192-2008
	GB31604.9-2016

	11
	脱色试验
	GB/T 18192-2008
	GB31604.7-2016

	12
	感官要求
	GB/T 18192-2008
	GB4806.7-2016


表13  液体食品包装用塑料复合膜、袋（GB/T 19741-2005）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉断力
	GB/T 19741-2005
	GB/T 1040.3-2006

	02
	封合强度
	GB/T 19741-2005
	GB/T 19741-2005

	03
	内层塑料膜剥离强度
	GB/T 19741-2005
	GB/T 8808-1988

	04
	透氧率
	GB/T 19741-2005
	GB/T 1038-2000

	05
	耐压性能
	GB/T 19741-2005
	GB/T 19741-2005

	06
	跌落性能
	GB/T 19741-2005
	GB/T 19741-2005

	07
	微生物总数
	GB/T 19741-2005
	GB 4789.2-2016

	08
	沙门氏菌
	GB/T 19741-2005
	GB 4789.4-2016

	09
	志贺氏菌
	GB/T 19741-2005
	GB 4789.5-2012

	10
	金黄色葡萄球菌
	GB/T 19741-2005
	GB 4789.10-2016 

	11
	溶血性链球菌
	GB/T 19741-2005
	GB 4789.11-2014

	12
	溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	13
	苯类溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	14
	感官要求
	GB/T 19741-2005
	GB4806.7-2016

	15
	总迁移量
	GB/T 19741-2005
	GB31604.8-2016

	16
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 19741-2005
	GB31604.2-2016

	17
	重金属（以Pb计）
	GB/T 19741-2005
	GB31604.9-2016

	18
	脱色试验
	GB/T 19741-2005
	GB31604.7-2016


表14  双向拉伸尼龙（BOPA)/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋（QB/T 1871-1993）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉断力
	QB/T 1871-1993
	GB/T 1040.3-2006

	02
	断裂伸长率
	QB/T 1871-1993
	GB/T 1040.3-2006

	03
	直角撕裂力
	QB/T 1871-1993
	QB/T1130-1991

	04
	层间剥离力
	QB/T 1871-1993
	GB/T 8808-1988

	05
	封口剥离力
	QB/T 1871-1993
	QB/T 2358-1998

	06
	抗摆锤冲击能
	QB/T 1871-1993
	GB/T 8809-2015

	07
	水蒸气透过量
	QB/T 1871-1993
	GB/T 1037-1988

	08
	氧气透过量
	QB/T 1871-1993
	GB/T 1038-2000

	09
	耐热性
	QB/T 1871-1993
	QB/T 1871-1993

	10
	耐寒性
	QB/T 1871-1993
	QB/T 1871-1993

	11
	袋的耐压性能
	QB/T 1871-1993
	GB/T 1871-1993

	12
	袋的跌落性能
	QB/T 1871-1993
	GB/T 1871-1993

	13
	感官
	QB/T 1871-1993
	GB 9683-1988

	14
	甲苯二胺
	QB/T 1871-1993
	GB31604.23-2016

	15
	蒸发残渣（4％乙酸）
	QB/T 1871-1993
	GB31604.8-2016

	16
	蒸发残渣（正己烷）
	QB/T 1871-1993
	GB31604.8-2016

	17
	蒸发残渣（65%乙醇）
	QB/T 1871-1993
	GB31604.8-2016

	18
	高锰酸钾消耗量（水）
	QB/T 1871-1993
	GB31604.2-2016

	19
	重金属（以Pb计）
	QB/T 1871-1993
	GB31604.9-2016

	20
	溶剂残留总量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	21
	苯类溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008


表15食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋（GB/T28118-2011）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉伸强度
	GB/T 28118-2011
	GB/T 1040.3-2006

	02
	剥离力（内层）
	GB/T 28118-2011
	GB/T 8808-1988

	03
	热合强度
	GB/T 28118-2011
	QB/T 2358-1998

	04
	袋的耐压性能
	GB/T 28118-2011
	GB/T 21302-2007

	05
	袋的跌落性能
	GB/T 28118-2011
	GB/T 21302-2007

	06
	水蒸气透过量
	GB/T 28118-2011
	GB/T 1037-1988

	07
	氧气透过量
	GB/T 28118-2011
	GB/T 1038-2000

	08
	感官指标
	GB/T 28118-2011
	GB 9683-1988

	09
	甲苯二胺
	GB/T 28118-2011
	GB 31604.23-2016

	10
	蒸发残渣
	GB/T 28118-2011
	GB 31604.8-2016

	11
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 28118-2011
	GB 31604.2-2016

	12
	重金属（以Pb计）
	GB/T 28118-2011
	GB 31604.9-2016

	13
	溶剂残留总量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	14
	苯类溶剂残留量
	《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008


表16食品包装用多层共挤膜、袋（GB/T28117-2011）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	拉断力
	GB/T28117-2011
	GB/T 1040.3-2006

	02
	断裂标称应变
	GB/T28117-2011
	GB/T 1040.3-2006

	03
	剥离强度（内层）
	GB/T28117-2011
	GB/T 8808-1988

	04
	雾度
	GB/T28117-2011
	GB/T2410-2008

	05
	落镖冲击
	GB/T28117-2011
	GB/T 9639.1-2008

	06
	水蒸气透过量
	GB/T28117-2011
	GB/T1037-1988

	07
	氧气透过量
	GB/T28117-2011
	GB/T1038-2000

	08
	感官要求
	GB/T28117-2011
	GB4806.7-2016

	09
	总迁移量
	GB/T28117-2011
	GB31604.8-2016

	10
	高锰酸钾消耗量
	GB/T28117-2011
	GB31604.2-2016

	11
	重金属（以Pb计）
	GB/T28117-2011
	GB31604.9-2016

	12
	脱色试验
	GB/T28117-2011
	GB31604.7-2016


表17其它类复合膜、袋检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	甲苯二胺
	GB 9683-1988
	GB 31604.23-2016

	02
	蒸发残渣
	GB 9683-1988
	GB31604.8-2016

	03
	高锰酸钾消耗量
	GB 9683-1988
	GB31604.2-2016

	04
	重金属（以Pb计）
	GB 9683-1988
	GB31604.9-2016

	05
	溶剂残留总量
	企业明示标准、《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	06
	苯类溶剂残留量
	企业明示标准、《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》
	GB/T 10004-2008

	07
	感官
	GB 9683-1988
	GB 9683-1988


表18  聚酯(PET)无汽饮料瓶（QB/T 2357-1998）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	密封性能
	QB/T 2357-1998
	QB/T 2357-1998

	02
	跌落性能
	QB/T 2357-1998
	QB/T 2357-1998

	03
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	04
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	05
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	06
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	07
	特定迁移量（以锑计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.41-2016

	08
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	09
	特定迁移总量（以乙二醇计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.21-2016

	10
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.44-2016


表19  聚碳酸酯（PC）饮用水罐（QB/T 2460-1999）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	密封性能
	QB/T 2460-1999
	QB/T 2460-1999

	02
	跌落性能
	QB/T 2460-1999
	QB/T 2460-1999

	03
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	04
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	05
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	06
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	07
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	08
	2,2-二（4-羟基苯基）丙烷（双酚A）特定迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.10-2016


表20聚烯烃注塑包装桶（QB/T 2818-2006）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	跌落性能
	QB/T 2818-2006
	QB/T 2818-2006

	02
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	03
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	04
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	05
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	06
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016


表21聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯（BB/T 0060-2012）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	乙醛含量
	BB/T 0060-2012
	BB/T 0060-2012

	02
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	03
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	04
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	05
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	06
	特定迁移量（以锑计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.41-2016

	07
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	08
	特定迁移总量（以乙二醇计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.21-2016

	09
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.44-2016


表22塑料防盗瓶盖（GB/T 17876-2010）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	密封性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	02
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	03
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	04
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	05
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	06
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016


表23组合式防伪瓶盖（BB/T 0048-2017）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	密封性能
	BB/T 0048-2017
	BB/T 0048-2017

	02
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	03
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	04
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	05
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	06
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016


表24其他类塑料瓶、瓶坯、瓶盖、饮水口杯、卷材、片材检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	02
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	03
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	04
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	05
	特定迁移量（以锑计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.41-2016

	06
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	07
	特定迁移总量（以乙二醇计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.21-2016

	08
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.44-2016

	09
	苯乙烯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.16-2016

	10
	乙苯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.16-2016

	11
	丁二烯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.12-2016


表25塑料一次性餐饮具（GB/T 18006.1-2009）检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	沙门氏菌
	GB/T 18006.1-2009
	GB 14934-2016

	02
	大肠菌群
	GB/T 18006.1-2009
	GB 14934-2016

	03
	霉菌计数
	GB/T 18006.1-2009
	GB 4789.15-2016

	04
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	05
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	06
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	07
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	08
	特定迁移量（以锑计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.41-2016


	09
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	10
	特定迁移总量（以乙二醇计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.21-2016

	11
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.44-2016

	12
	苯乙烯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.16-2016

	13
	乙苯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.16-2016

	14
	丁二烯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.12-2016


表26其他类塑料一次性餐饮具检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016

	02
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	03
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	04
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	05
	特定迁移量（以锑计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.41-2016


	06
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	07
	特定迁移总量（以乙二醇计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.21-2016

	08
	特定迁移总量（以对苯二甲酸计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.44-2016

	09
	苯乙烯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.16-2016

	10
	乙苯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.16-2016

	11
	丁二烯最大残留量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.12-2016


表27食品包装纸、淋膜纸、纸板、纸袋、纸盒、纸托、纸碗、纸吸管等纸制品检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	铅
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.34-2016

	02
	砷
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.38-2016

	03
	甲醛
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.48-2016

	04
	荧光性物质
	GB 4806.8-2016
	GB 31604.47-2016

	05
	总迁移量
	GB 4806.8-2016
	GB31604.8-2016

	06
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016/GB 4806.8-2016
	GB31604.2-2016

	07
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.8-2016
	GB31604.9-2016

	08
	大肠菌群
	GB 4806.8-2016
	GB14934-2016

	09
	沙门氏菌
	GB 4806.8-2016
	GB14934-2016

	10
	霉菌
	GB 4806.8-2016
	GB4789.15-2016

	11
	感官要求
	GB 4806.8-2016
	GB4806.8-2016


表28  其他类非复合膜、袋检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	
	
	
	

	01
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.8-2016

	02
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB31604.2-2016

	03
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB31604.9-2016

	04
	脱色试验
	GB 4806.7-2016
	GB31604.7-2016

	05
	感官要求
	GB 4806.7-2016
	GB4806.7-2016


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1判定依据
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂

GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 9683-1988 复合食品包装袋卫生标准

GB/T 10004-2008  包装用塑料复合膜、袋干法复合、挤出复合

GB/T 18192-2008  液体食品无菌包装用纸基复合材料

GB/T 19741-2005  液体食品包装用塑料复合膜、袋

GB/T 21302-2007  包装用复合膜、袋通则

GB/T 28117-2011  食品包装用多层共挤膜、袋

GB/T 28118-2011  食品包装用塑料与铝箔复合膜、袋

BB/T 0041-2007   包装用多层共挤阻隔膜通则

QB/T 1871-1993   双向拉伸尼龙（BOPA）/低密度聚乙烯(LDPE)复合膜、袋

GB/T 4456-2008 包装用聚乙烯吹塑薄膜
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB/T 10003-2008 普通用途双向拉伸聚丙烯（BOPP）薄膜

GB/T 10457-1989 聚乙烯自粘保鲜膜
GB/T 16958-2008 包装用双向拉伸聚酯薄膜
GB/T 21661-2020 塑料购物袋
GB/T 24984-2010 日用塑料袋
GB/T 27740-2011 流延聚丙烯（CPP）薄膜

BB/T 0014-2011 夹链自封袋
BB/T 0039-2013 商品零售包装袋
QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶
QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐

QB/T 2818-2006聚烯烃注塑包装桶

BB/T 0060-2012包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)瓶坯

GB/T 17876-2010 包装容器 塑料防盗瓶盖

BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

GB/T 18006.1-2009 塑料一次性餐饮具通用技术要求

GB/T 28120-2011面粉纸袋
GB/T 27591-2011 纸碗

QB/T 4819-2015食品包装用淋膜纸和纸板

GB/T 36392-2018 食品包装用淋膜纸和纸板
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品

GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
《食品相关产品生产许可实施细则（一）食品用塑料包装容器工具等制品部分》

《食品相关产品生产许可实施细则（二）食品用纸包装、容器等制品部分》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

3.3 其他情况说明

不复检情形：
因溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂）易挥发、不稳定等特点，长期存放影响其残留本体含量，故溶剂残留量（溶剂残留量总量和苯类溶剂）项目不合格不进行复检。
根据GB 4789.1-2016 《食品安全国家标准 食品微生物学检验 总则》第7.3条规定“检验结果报告后，剩余样品和同批产品不进行微生物项目的复检”和卫健委“卫监督发[2005]515号”《健康相关产品国家卫生监督抽检规定》第十九条：“产品微生物指标超标的不予复检”的规定，微生物指标不合格不进行复检。
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