
青岛市无规共聚聚丙烯(PP-R)管产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次产品抽取样品8根，每根管材截成4段（1米/段），每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品。
2 检验依据
表1  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	1
	规格及尺寸
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 8806—2008

	2
	纵向回缩率
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6671—2001

	3
	简支梁冲击
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 18743—2002

	4
	静液压强度(20℃ 1h)
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111—2003

	5
	静液压强度(95℃ 22h)
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111—2003

	6
	静液压强度(95℃ 165h)
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 6111—2003

	7
	高锰酸钾消耗量
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 17219—1998

	8
	铅
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 5750.6—2006

	9
	镉
	GB/T 18742.2-2017
	GB/T 5750.6—2006
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3 判定规则
3.1判定依据
GB/T 18742.2-2017冷热水用聚丙烯管道系统第2部分：管材
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
 现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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