
青岛市校服产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法
以随机方式在被抽样生产者的待销产品中抽取样品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。
每批次产品抽取样品8件/套，其中4件/套作为检验样品，4件/套作为备用样品。如样品过小，可适当增加抽样数量，但不得超过检验、复检的合理需要。
2 检验依据
表  检验项目

	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法依据

	1
	纤维含量
	GB/T 29862

相应产品标准
	FZ/T 01057

GB/T 2910等

	2
	甲醛含量
	GB 18401及GB 31701
	GB/T 2912.1

	3
	pH值
	GB 18401及GB 31701
	GB/T 7573

	4
	可分解致癌芳香胺染料
	GB 18401及GB 31701
	GB/T 17592及GB/T 23344

	5
	耐水色牢度
	GB 18401 、GB 31701、 GB/T 31888-2015 
	GB/T 5713

	6
	耐汗渍色牢度
	GB 18401、GB 31701、GB/T 31888-2015
	GB/T 3922

	7
	耐摩擦色牢度
	GB 18401、GB 31701、GB/T 31888-2015
	GB/T 3920


	8
	耐皂洗色牢度
	GB/T 31888-2015
	GB/T 3921 A(1)

	9
	耐光色牢度a
	GB/T 31888-2015
	GB/T 8427方法3

	10
	耐光、汗复合色牢度e
	GB/T 31888-2015
	GB/T 14576

	11
	起球
	GB/T 31888-2015
	机织、针织类GB/T 4802.1-2008方法E，毛针织类GB/T 4802.3，（精梳14400r,粗梳7200r.）

	12
	顶破强力ab
	GB/T 31888-2015
	GB/T 19976

	13
	接缝强力
	GB/T 31888-2015
	GB/T 13773.1

	14
	接缝处纱线滑移c
	GB/T 31888-2015
	GB/T 13772.2

	15
	附件要求d
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015

	16
	其他要求d
	GB 31701-2015
	GB 31701-2015

	a 仅考核面料
b 仅考核针织类
C仅考核梭织类

d仅考核小学、初中校服

e仅考核夏装


凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1判定依据
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
GB 31701 《婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范》

GB 18401 《国家纺织产品基本安全技术规范》

GB/T 29862 《纺织品 纤维含量的标识》

GB/T 31888 《中小学生校服》

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
参与判定的检验项目中任一项或一项以上不符合质量要求，判定为被抽查产品不合格。
若检验项目全部符合质量要求，表明未发现被抽查产品不合格，不判定被抽查产品合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
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