2020年无锡市塑料管材、管件产品质量监督抽查实施细则

1.范围

本细则适用于无锡市市场监督管理局组织的塑料管材、管件产品质量监督抽查检验。本细则规定了此产品的抽样方法、检验依据、检验项目、检验方法、判定原则、异议处理及复检。

2.抽样方法

2.1 生产企业和市场实体店抽样

在生产企业的成品库内（含存放区）随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。

（1）管材抽样

冷热水用无规共聚聚丙烯（PP-R）管材：

抽样型号或规格：抽样样品为公称外径dn20mm～dn110mm的管材。

抽样基数：满足抽样需要即可。

抽样数量：在同一批次合格产品中抽取8根管材，每根截取4段，每段1m。每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品；如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

硬聚氯乙烯（PVC-U）管材：

抽样型号或规格：抽样样品为公称外径dn20mm～dn160mm的管材。

抽样基数： 满足抽样需要即可。

抽样数量：同一批次合格产品中的非饮用水给水用管材抽取12根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。饮用水给水用管材抽取13根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。排水用管材抽取8根，每根截取4段，每段1m；每根中的2段作为检验样品，2段作为备用样品。如每根管材的长度不足以截取4段，应增加抽取管材的根数，使最终截取的总段数不少于上述要求。

给水用聚乙烯（PE）管材：

抽样型号或规格：抽样样品为公称外径dn20mm～dn160mm的管材。

抽样基数：满足抽样需要即可。

抽样数量：同一批次合格产品中的饮用水给水用管材抽3根，每根截取3段，每段1-1.2m；每根中的1段作为检验样品，1段作为备用样品。

（2）管件抽样

抽样基数应不少于250个管件。在市场抽样时，抽样基数满足抽样数量即可。

同一批次合格产品中抽取5箱，每箱抽取9个，每箱中的5个作为检验样品，4个作为备用样品。

如每箱中管件的数量不足以抽取9个，应增加抽取的箱数，使最终抽取的管件总数不少于上述要求。

在实体店抽样时，待销产品数量满足抽样需要即可。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。采样过程均需拍照留证。所采样品应得到生产单位的确认。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。检验样品按进货价购买，备用样品按要求封存在经营者处，采样过程均需拍照留证。一经抽样，立即封样，任何人不得调换。

2.2 电商抽样

抽样人员以承检机构或消费者名义购买样品，索取并保留有效的购物发票或者凭证。抽样数量参考2.1款抽样数量。

抽样工作由承检机构持“江苏省产品质量监督检验员证”的不少于2名工作人员共同完成。收到样品后，承检机构应当将检查样品状态及数量，将符合要求的分检验样品和备用样品加贴封条。

3.检验依据

表1  检验项目（冷热水用无规共聚丙烯（PP-R）管材）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 18742.2 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 灰分 | GB/T 18742.2 | GB/T 9345.1-2008方法A |
| 3 | 熔融温度 | GB/T 18742.2 | GB/T 19466.3-2004 |
| 4 | 氧化诱导时间 | GB/T 18742.2 | GB/T 19466.6-2009 |
| 5 | 纵向回缩率 | GB/T 18742.2 | GB/T 6671-2001 |
| 6 | 简支梁冲击试验 | GB/T 18742.2 | GB/T 18743-2002 |
| 7 | 静液压试验20℃ 1h | GB/T 18742.2 | GB/T 6111-2003 |
| 8 | 静液压试验95℃ 22h | GB/T 18742.2 | GB/T 6111-2003 |
| 9 | 静液压试验95℃ 165h | GB/T 18742.2 | GB/T 6111-2003 |
| 10 | 卫生性能 | GB/T 18742.2 | GB/T 17219-1998 |
| 注： 1：规格尺寸的检验项目为：平均外径和壁厚偏差。 2：卫生性能的检验项目为：铅、镉、高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |

表2  检验项目（给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 10002.1 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 密度 | GB/T 5836.1 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1 | GB/T 14152-2001 |
| 6 | 液压试验 20℃ 1h | GB/T 10002.1 | GB/T 6111-2003 |
| 7 | 卫生性能 | GB/T 10002.1 | GB/T 17219-1998 GB/T 4615-2008 |
| 注：1：规格尺寸的检验项目为：平均外径及偏差、壁厚（任一点壁厚及偏差，平均壁厚及偏差）；2：卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：氯乙烯单体含量，铅、镉含量，高锰酸钾消耗量。 |  |  |  |

表3 检验项目（建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材、管件）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度 | GB/T 5836.1 | GB/T 1033.1-2008 |
| 2 | 维卡软化温度 | GB/T 5836.1 | GB/T 8802-2001 |
| 3 | 纵向回缩率 | GB/T 5836.1 | GB/T 6671-2001 |
| 4 | 拉伸屈服强度 | GB/T 5836.1 | GB/T 8804.2-2003 |
| 5 | 落锤冲击试验 | GB/T 5836.1 | GB/T 14152-2001 |

表4  检验项目（给水用聚乙烯（PE）管材）

| 序号 | 检验项目 | 判定依据 | 检测方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 13663 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 纵向回缩率 | GB/T 13663 | GB/T 6671-2001 |
| 3 | 断裂伸长率 | GB/T 13663 | GB/T 8804.3-2003 |
| 4 | 静液压试验20℃ 100h | GB/T 13663 | GB/T 6111-2003 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 13663 | GB/T 17391-1998 |
| 6 | 卫生性能 | GB/T 13663 | GB/T 17219-1998 |
| 注：1：规格尺寸的检验项目为：平均外径及偏差、壁厚（任一点壁厚及偏差，平均壁厚及偏差）；2：断裂伸长率试验适用于管材壁厚不大于12mm时；3：卫生性能适用于饮用水管材，检验项目为：氯乙烯单体含量，铅、镉含量，高锰酸钾消耗量 |  |  |  |

检验方法包括相关产品标准及试验方法标准。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

4.判定规则

4.1依据标准

CCGF 412.3-2015《硬聚氯乙烯（PVC-U）管材及管件产品质量监督抽查实施规范》

GB/T 18742.2-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第2部分：管材

GB/T 18742.3-2017 冷热水用聚丙烯管道系统 第3部分：管件

GB/T 13663.2-2018 给水用聚乙烯（PE）管道系统 第2部分：管材

GB/T 13663.3-2018给水用聚乙烯（PE）管道系统 第3部分：管件

GB/T 5836.1-2018建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材

GB/T 5836.2-2018建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件

GB/T 17219-1998《生活饮用水输配水设备及防护材料的安全性评价标准》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

4.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。

5.异议处理

5.1对监督抽查程序有异议的，由任务下达部门核查相关证据后维持或者撤销原检验结果。

5.2对检验结果有异议的，任务下达部门核查相关证据，能够证明原检验结果准确的，维持原检验结果；不能证明原检验结果准确，需要进行复检的，由任务下达部门指定复检机构进行复检，复检结果为本次监督抽查最终结论。

5.3对样品信息有异议的，任务下达部门核查样品确认情况和生产企业提交证明材料后，维持或者撤销原检验结果。