2016年广东省电热电动食品加工设备（电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶）省级监督抽查实施细则

1 适用范围

本细则适用于广东省电热电动食品加工设备（电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶）监督抽查，监督抽查产品范围为广东省内生产的电热电动食品加工设备（电饭锅、电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶）。本细则内容包括检验依据、抽样、检验要求、判定原则及异议处理复检。

2 检验依据

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

GB 9685-2008《食品容器、包装材料用添加剂使用卫生标准》

GB 9687-1988《食品包装用聚乙烯成型品卫生标准》

GB 9688-1988《食品包装用聚丙烯成型品卫生标准》

GB 9689-1988《食品包装用聚苯乙烯成型品卫生标准》

GB 13113-1991《食品容器及包装材料用聚对苯二甲酸乙二醇酯成型品卫生标准》

GB 14942-1994《食品容器、包装材料用聚碳酸酯成型品卫生标准》

GB 16332-1996《食品包装材料用尼龙成型品卫生标准》

GB 17326-1998《食品容器、包装材料用橡胶改性的丙烯腈－丁二烯－苯乙烯成型品卫生标准》

GB 17327-1998《食品容器、包装材料用丙烯腈-苯乙烯成型品卫生标准》

GB 19778-2005《包装玻璃容器铅、镉、砷、锑溶出允许限量》

GB 12651-2003《与食物接触的陶瓷制品 铅、镉溶出量允许极限》

GB 13121-1991《陶瓷食具容器卫生标准》

GB 9684-2011《食品安全国家标准 不锈钢制品》

GB 11333-1989《铝制食具容器卫生标准》

GB 11678-1989《食品容器内壁聚四氟乙烯涂料卫生标准》

GB 4804-1984《搪瓷食具容器卫生标准》

GB 4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》

GB 4706.19-2008《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》

GB 4706.30-2008《家用和类似用途电器的安全 厨房机械的特殊要求》

与食品接触部分对应的产品材质卫生标准

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量指标等

产品质量法等相关法律法规

3 抽样

产品抽样数量可根据样品的实际大小，在满足检验的条件下做适当调整；抽取的两份样品分别单独封装，一份作为检验样品，一份作为复检备用样品；抽样单需注明产品材质。

表1  抽样数量

| 序号 | 产品 | 相关产品 | 抽样数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热电动食品加工设备（电炖锅、电蒸锅、豆浆机、榨汁机、搅拌机、电水壶） |  | 与食品接触部位为不锈钢材质、铝材质、玻璃材质、陶瓷材质、搪瓷材质、内壁为聚四氟乙烯涂料的材质产品,抽取样品总量不少于6个，5个检验用样品；1个复检备用样品。 与食品接触部位为塑料材质的产品，抽取样品总量不少于12个，10个作为检验样品，2个作为复检备用样品。 |
|  |  |  | 安全测试样品数量要求： 整机共3台，其中1台备样。 |

4 检验项目要求

表2 检验项目

| 序号 | 检验项目 |  | 依据法律法规或标准 | 强制性/推荐性 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与食品接触部分对应的产品材质卫生标准要求 | 高锰酸钾消耗量 | GB 9688-1988 | 强制性 | 聚丙烯材质 |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9688-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9688-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9688-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9688-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9688-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9688-1990 | 强制性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9689-1988 | 强制性 | 聚苯乙烯材质 |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 9689-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9689-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9689-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 9689-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 9689-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9689-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 13113-1991 | 强制性 | 聚对苯二甲酸乙二醇酯材质 |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（水） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 锑（以Sb计，4%乙酸） | GB 13113-1991 | 强制性 |  |
|  |  | 乙醛含量 | 产品标准要求 | 推荐性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 14942-1994 | 强制性 | 聚碳酸酯材质 |
|  |  | 蒸发残渣（水） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 浸泡液（蒸馏水） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 浸泡液（4%乙酸） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 浸泡液（20%乙醇） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 浸泡液（正己烷） | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 游离酚 | GB 14942-1994 | 强制性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 | 橡胶改性的丙烯腈-丁二烯-苯乙烯、丙烯腈-苯乙烯材质 |
|  |  | 蒸发残渣（水） | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（20%乙醇） | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 |  |
|  |  | 丙烯腈单体 | GB 17326-1998/GB 17327-1998 | 强制性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 9687-1988 | 强制性 | 聚乙烯材质 |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸) | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂) | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液) | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） | GB 9687-1988 | 强制性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | 按产品对应材质的强制卫生标准或产品执行标准 | 强制性/推荐性 | 其他塑料材质 |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸) |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（65%乙醇) |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（水） |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 重金属（以Pb计，4%乙酸) |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 脱色试验（浸泡液） |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 脱色试验（冷餐油或无色油脂） |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 脱色试验（乙醇） |  | 强制性/推荐性 |  |
|  |  | 铅 | GB 19778-2005 | 强制性 | 玻璃材质 |
|  |  | 砷 | GB 19778-2005 | 强制性 |  |
|  |  | 镉 | GB 19778-2005 | 强制性 |  |
|  |  | 锑 | GB 19778-2005 | 强制性 |  |
|  |  | 铅 | GB 13121-1991/ GB 12651-2003 | 强制性 | 陶瓷材质 |
|  |  | 镉 | GB 13121-1991/ GB 12651-2003 | 强制性 |  |
|  |  | 铅 | GB 9684-2011 | 强制性 | 不锈钢材质 |
|  |  | 铬 | GB 9684-2011 | 强制性 |  |
|  |  | 镉 | GB 9684-2011 | 强制性 |  |
|  |  | 镍 | GB 9684-2011 | 强制性 |  |
|  |  | 砷 | GB 9684-2011 | 强制性 |  |
|  |  | 铅 | GB 11333-1989 | 强制性 | 铝材质 |
|  |  | 镉 | GB 11333-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 砷 | GB 11333-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 锌 | GB 11333-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（蒸馏水） | GB 11678-1989 | 强制性 | 内壁为聚四氟乙烯涂层材质 |
|  |  | 蒸发残渣（正己烷） | GB 11678-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 蒸发残渣（4%乙酸） | GB 11678-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 | GB 11678-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 铬（4%乙酸） | GB 11678-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 氟（蒸馏水） | GB 11678-1989 | 强制性 |  |
|  |  | 铅（4%乙酸） | GB 4804-1984 | 强制性 | 搪瓷材质 |
|  |  | 镉（4%乙酸） | GB 4804-1984 | 强制性 |  |
|  |  | 锑（4%乙酸） | GB 4804-1984 | 强制性 |  |
| 2 | 对触及带电部件的防护 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 3 | 输入功率和电流 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 4 | 发热 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 5 | 工作温度下的泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 6 | 耐潮湿 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 7 | 泄漏电流和电气强度 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 8 | 非正常工作 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 9 | 机械强度 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 10 | 结构 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 11 | 内部布线 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 12 | 电源连接和外部软线 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 13 | 外部导线用接线端子 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 14 | 接地措施 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 15 | 螺钉和连接 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |
| 16 | 电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |  | GB 4706.1-2005 | 强制性 |  |
|  |  |  | GB 4706.19-2008 |  |  |
|  |  |  | GB 4706.30-2008 |  |  |

5 检验应注意的问题

①若被检产品明示的质量要求高于本规范中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。若被检产品明示的质量要求低于本规范中检验项目依据的国家或行业强制性标准要求时，应按国家或行业强制性标准要求判定；若被检产品明示的质量要求缺少本规范中的检验项目（主要是产品通用重要特征值）时，应按本规范中检验项目依据的标准要求进行检验并判定。

②若样品出现封样状态破坏或样品异常损坏的情况，影响检验结果，则停止对该样品的检验。

6 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

7 异议处理复检

对判定不合格产品进行复检时，按以下方式进行：

7.1核查不合格项目相关证据，能够以记录（纸质记录或电子记录或影像记录）或与不合格项目相关联的其它质量数据等检验证据证明。

7.2需对不合格项目复检时，可以在原样上检验的在原样上复检，不可以在原样上检验的采用备用样复检。当复检结果仍不合格，维持原检验结果不变。当复检结果合格，以复检结果为准。

7.3 不进行复检情况：

①被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质；

②法律、法规规定不得复检的其他情况。