纸材质-接触食品的包装材料和容器生产过程风险因子及控制措施表

纸类食品相关产品通用风险因子及控制措施表（普通纸）

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值* （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 普通纸 | 纤维原料 ↓ 验收 ↓ 贮存 ↓ 蒸煮 ↓ 打浆 ↓ 调料 ↓ 抄纸成型 ↓ 压榨干燥 ↓ 基纸 ↓ （印刷） ↓ (成型) ↓ 产品入库 | 化学性 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤10mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≤3mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤20mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤2mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≤1mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤5mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤1mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≤0.5mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤5mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤5mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | ≤2mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤30mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  | 荧光剂 | 总荧光剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油墨残留ERIC≤20 | 基纸原料回收纸检测、验证审核 | GB/T24996-2010 纸脱墨回用判定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 人为添加 | 造纸调料环节 | 非法使用 | 不得使用 | 禁止添加荧光剂 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 杀菌防腐剂 | 五氯苯酚等 | 原料带入 | 原料采购环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 不得采购 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 非法使用 | 不得使用 | 禁止添加 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 有机硫类 亚甲基双硫氰酸酯 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用 | 产品中不得检出 | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 有机溴类 二溴-氰基乙酰胺等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用量 | 小于45mg/kg | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 杂环化合物类 异噻唑啉酮等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用量 | 小于50mg/kg | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 油墨与光固化剂 | 油墨残留 | 人为添加 | 原料验收环节 | 油墨原料 | 品种、规格 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用 |  |
|  |  |  |  | 固化剂二苯甲酮等 |  | 印刷固化环节 | 固化剂使用、固化条件 | 使用量、固化方式、时间 | 使用量控制、固化方式、工艺记录 |  |
|  |  |  | 芳香胺 | 芳香胺 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨原料 | 不得检出 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 溶剂类 | 苯系溶剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨、胶合剂、涂料原料等 | 不得检出 | 油墨、胶合剂、涂料验证审核、合规性、检测 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 迁移量≤15mg/dm2 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胶合剂、涂料、油墨原料等 | 根据产品要求 | 胶合剂、涂料、油墨等验证审核、合规性、检测 |  |
|  |  |  | 多环芳烃类 | 多环芳烃 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 涂料、油墨原料 | 不得检出 | 涂料、油墨验证审核、合规性、安全油墨使用 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 双酚A | 双酚A | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤0.6mg/kg | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 淋膜、涂布原料 | ≤0.6mg/kg | 淋膜、涂布原料验证审核、合规性、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 增塑剂 | 邻苯二甲酸酯类 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 淋膜原料 | 邻苯二甲酯类SML BBP≤30mg/kg DBP≤0.3mg/kg DEHP≤1.5mg/kg DINP≤9mg/kg DIDP≤9mg/kg DAP不得检出 | 淋膜原料验证审核、合规性、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 多氯联苯 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨、胶合剂原料等 | 不得检出 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用、检测 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  | 生物性 | 大肠菌 | 大肠菌群 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤30个/100g | 纸原料水分、大肠杆菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸水分 | 5-9% |  | 纸产品质量标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 致病菌 | 沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 纸原料水分、致病菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 环境卫生、温湿度、人员健康、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌 | 霉菌总数 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50个/g | 纸原料水分、霉菌总数检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌毒素 | AFB1等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50μg/kg | 纸原料水分、霉变检验、与毒素检测与控制 | 参照相关粮食饲料标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生控制、温湿度控制与记录 |  |
|  |  | 物理性 | 包装破裂 | 物理强度 | 原料带入 | 基纸验收 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 基纸强度检测 |  |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 抄纸、压榨、干燥 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 纸强度检测 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产品成型 | 胶合等成型（裂度） | 根据产品要求 | 成型产品强度检测 |  |
|  |  | 综合指标 | 水萃取干物质 | 水萃取干物质 | 过程产生 | 造纸环节 | 蒸煮、添加剂助剂添加等 | 各添加剂等按要求适量添加，产品冷水萃取干物质≤5g/kg | 蒸煮参数、添加剂助剂添加控制等 | 根据试验统计结果 |
|  |  |  | 脱色试验 | 脱色试验 | 过程产生 | 印刷环节 | 印刷与固化 | （水、正己烷）阴性 | 印刷质量控制（固化、覆膜等） |  |

注：1）本规范中关键限值、控制要求供企业安全控制时参考，对有相关安全标准等文件规定的风险因子，其关键限值按规定执行。

2）生产者可参考本表中所列风险分析，根据企业原辅料特点、生产工艺特点、产品特点形成与企业相适应的风险分析系统。

纸类食品相关产品通用风险因子及控制措施表（涂布/浸渍纸）

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 涂布/ 浸渍纸 | 原纸 或 印刷原纸 ↓ 硅油涂布 或 涂蜡 或 淋膜 或 覆膜 或 浸渍 ↓ 固化 ↓ 分切 ↓ 成品 ↓ 入库 （以上工艺仅针对采购原纸生产涂布/浸渍纸企业，如工艺从造纸开始，则造纸过程风险与控制参考普通纸要求） | 化学性 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | ≤3mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | ≤1mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  | 镉 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | ≤0.5mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  | 铬 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | ≤2mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  | 荧光剂 | 总荧光剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 合格 | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  | 杀菌防腐剂 | 五氯苯酚等 | 原料带入 | 原料采购环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 有机硫类 亚甲基双硫氰酸酯 | 原料带入 | 原料采购环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 |  |
|  |  |  |  | 有机溴类 二溴-氰基乙酰胺等 | 原料带入 | 原料采购环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 |  |
|  |  |  |  | 杂环化合物类 异噻唑啉酮等 | 原料带入 | 原料采购环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 |  |
|  |  |  |  | 浸渍纸抗菌剂等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 添加剂原料合规 | 品种、含量 | 添加剂验证审核、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  | 浸渍环节 | 浸渍工艺 | 控制添加剂浓度、浸渍温度、时间等参数，含量检测符合要求 | 浸渍工艺参数记录，含量检测 |  |
|  |  |  | 油墨与光固化剂 | 油墨残留 | 原料带入 | 原料验收环节 | 印刷基纸原料 | 品种、规格 | 基纸验证审核、检测、记录 |  |
|  |  |  |  | 固化剂二苯甲酮等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 印刷基纸原料 | 使用量、固化方式、时间 | 基纸验证审核、检测、记录 |  |
|  |  |  | 芳香胺 | 芳香胺 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 溶剂类 | 苯系溶剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胶合剂、涂料原料等 | 不得检出 | 胶合剂、涂料验证审核、合规性、检测 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 迁移量≤15mg/dm2 | 基纸验证审核、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胶合剂、涂料原料等 | 根据产品要求 | 胶合剂、涂料等验证审核、合规性、检测 |  |
|  |  |  | 多环芳烃类 | 多环芳烃 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 涂料原料 | 不得检出 | 涂料验证审核、合规性、安全油墨使用 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 双酚A | 双酚A | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | ≤0.6mg/kg | 基纸验证审核、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 淋膜、涂布原料 | ≤0.6mg/kg | 淋膜、涂布原料验证审核、合规性、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 增塑剂 | 邻苯二甲酸酯类 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 淋膜原料 | 邻苯二甲酯类SML BBP≤30mg/kg DBP≤0.3mg/kg DEHP≤1.5mg/kg DINP≤9mg/kg DIDP≤9mg/kg DAP不得检出 | 淋膜原料验证审核、合规性、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 多氯联苯 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胶合剂原料等 | 不得检出 | 胶合剂验证审核、合规性、检测 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  | 生物性 | 大肠菌 | 大肠菌群 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤30个/100g | 纸原料水分、大肠杆菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸水分 | 5-9% |  | 纸产品质量标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 致病菌 | 沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 纸原料水分、致病菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 环境卫生、温湿度、人员健康、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌 | 霉菌总数 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50个/g | 纸原料水分、霉菌总数检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌毒素 | AFB1等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50μg/kg | 纸原料水分、霉变检验、与毒素检测与控制 | 参照相关粮食饲料标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生控制、温湿度控制与记录 |  |
|  |  | 物理性 | 包装破裂 | 物理强度 | 原料带入 | 基纸验收 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 基纸强度检测 |  |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 抄纸、压榨、干燥 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 纸强度检测 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产品成型 | 胶合等成型（裂度） | 根据产品要求 | 成型产品强度检测 |  |
|  |  |  | 涂膜牢度 | 涂膜牢度 | 过程产生 | 涂膜/固化环节 | 涂膜、固化参数 | 涂布量、涂层厚度、硅油温度，合理固化方式、温度、时间 | 检测涂层均匀性、牢度检测 |  |
|  |  | 综合指标 | 水萃取干物质 | 水萃取干物质 | 过程产生 | 造纸环节 | 蒸煮、添加剂助剂添加等 | 各添加剂等按要求适量添加，产品冷水萃取干物质≤5g/kg | 蒸煮参数、添加剂助剂添加控制等 |  |
|  |  |  | 脱色试验 | 脱色试验 | 过程产生 | 印刷环节 | 印刷与固化 | （水、正己烷）阴性 | 印刷质量控制（固化、覆膜等） |  |

注：1）本规范中关键限值、控制要求供企业安全控制时参考，对有相关安全标准等文件规定的风险因子，其关键限值按规定执行。

2）生产者可参考本表中所列风险分析，根据企业原辅料特点、生产工艺特点、产品特点形成与企业相适应的风险分析系统。

纸类食品相关产品通用风险因子及控制措施表（变性纸）

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 变性纸 | 羊皮纸： 木浆、打浆、调料 ↓ 抄纸 ↓ 酸处理 ↓ 脱酸、洗涤1 ↓ 中和、洗涤2 ↓ 干燥、压光 ↓ （印刷） ↓ 产品 玻璃纸： 木浆(或棉浆) ↓ 磺化 ↓ 喷膜成型 ↓ 脱硫、水洗 ↓ 塑化 ↓ 干燥 ↓ （印刷） ↓ 产品 | 化学性 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤10mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤20mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤2mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤5mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  |  | 镉 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤1mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤5mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  |  | 铬 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤5mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤30mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨 | 重金属总量≤100mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | QB2930.2油墨重金属限量 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 印刷、油墨使用 | 适量使用 | 印刷油墨使用量控制、记录 |  |
|  |  |  | 荧光剂 | 总荧光剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 油墨残留ERIC≤20 | 基纸原料回收纸检测、验证审核 |  |
|  |  |  |  |  | 人为添加 | 造纸调料环节 | 非法使用 | 不得使用 | 禁止添加荧光剂 |  |
|  |  |  | 杀菌防腐剂 | 五氯苯酚等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 不得采购 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 非法使用 | 不得使用 | 禁止添加 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 有机硫类 亚甲基双硫氰酸酯 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用 | 产品中不得检出 | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 有机溴类 二溴-氰基乙酰胺等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用量 | 小于45mg/kg | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 杂环化合物类 异噻唑啉酮等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用量 | 小于50mg/kg | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 油墨与光固化剂 | 油墨残留 | 人为添加 | 原料验收环节 | 油墨原料 | 品种、规格 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用 |  |
|  |  |  |  | 固化剂二苯甲酮等 |  | 印刷固化环节 | 固化剂使用、固化条件 | 使用量、固化方式、时间 | 使用量控制、固化方式、工艺记录 |  |
|  |  |  | 芳香胺 | 芳香胺 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨原料 | 不得检出 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 溶剂类 | 苯系溶剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨、胶合剂原料等 | 不得检出 | 油墨、胶合剂验证审核、合规性、检测 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 迁移量≤15mg/dm2 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 胶合剂、油墨原料等 | 根据产品要求 | 胶合剂、油墨等验证审核、合规性、检测 |  |
|  |  |  | 多环芳烃类 | 多环芳烃 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨原料 | 不得检出 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 双酚A | 双酚A | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤0.6mg/kg | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 增塑剂 | 邻苯二甲酸酯类 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 多氯联苯 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 油墨、胶合剂原料等 | 不得检出 | 油墨验证审核、合规性、安全油墨使用、检测 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 磺化剂 | 亚硫酸钠等 | 人为添加 | 磺化环节 | 磺化剂用量 | 产品含硫≤0.03% | 磺化剂使用量、磺化条件控制、记录 | 玻璃纸标准 |
|  |  | 生物性 | 大肠菌 | 大肠菌群 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤30个/100g | 纸原料水分、大肠杆菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸水分 | 5-9% |  | 纸产品质量标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 致病菌 | 沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 纸原料水分、致病菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 环境卫生、温湿度、人员健康、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌 | 霉菌总数 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50个/g | 纸原料水分、霉菌总数检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌毒素 | AFB1等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50μg/kg | 纸原料水分、霉变检验、与毒素检测与控制 | 参照相关粮食饲料标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生控制、温湿度控制与记录 |  |
|  |  | 物理性 | 包装破裂 | 物理强度 | 过程产生 | 抄纸、压榨、干燥 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 纸强度检测 |  |
|  |  |  |  |  |  | 产品成型 | 胶合等成型（裂度） | 根据产品要求 | 成型产品强度检测 |  |
|  |  | 综合指标 | 水萃取干物质 | 水萃取干物质 | 过程产生 | 造纸环节 | 蒸煮、添加剂助剂添加等 | 各添加剂等按要求适量添加，产品冷水萃取干物质≤5g/kg | 蒸煮参数、添加剂助剂添加控制等 |  |
|  |  |  | 脱色试验 | 脱色试验 | 过程产生 | 印刷环节 | 印刷与固化 | （水、正己烷）阴性 | 印刷质量控制（固化、覆膜等） |  |

注：1）本规范中关键限值、控制要求供企业安全控制时参考，对有相关安全标准等文件规定的风险因子，其关键限值按规定执行。

2）生产者可参考本表中所列风险分析，根据企业原辅料特点、生产工艺特点、产品特点形成与企业相适应的风险分析系统。

纸类食品相关产品通用风险因子及控制措施表（纸浆模塑）

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 纸浆模塑 | 纸原料 ↓ 打浆调料 ↓ 真空过滤成型 ↓ 烘干 ↓ 成型 ↓ 包装 | 化学性 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤10mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤20mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤2mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤5mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 镉 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤1mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤5mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 铬 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤5mg/kg | 造纸纤维原料重金属检测、记录 | 参照粮食卫生标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  |  | 造纸添加剂、助剂 | ≤30mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  |  |  | 添加剂使用环节 | 造纸过程添加剂使用 | 适量使用 | 造纸过程添加量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 荧光剂 | 总荧光剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得使用回收纸 | 造纸原料回收纸控制（不得使用） |  |
|  |  |  |  |  | 人为添加 | 造纸调料环节 | 非法使用 | 不得使用 | 禁止添加荧光剂 |  |
|  |  |  | 杀菌防腐剂 | 五氯苯酚等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 不得采购 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 非法使用 | 不得使用 | 禁止添加 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 有机硫类 亚甲基双硫氰酸酯 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用 | 产品中不得检出 | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 有机溴类 二溴-氰基乙酰胺等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用量 | 小于45mg/kg | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  | 杂环化合物类 异噻唑啉酮等 | 人为添加 | 原料采购环节 | 防腐剂原料 | 品种、含量 | 防腐剂验证审核、合规性、记录 |  |
|  |  |  |  |  |  | 造纸调料环节 | 防腐剂使用量 | 小于50mg/kg | 防腐剂使用量控制、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 芳香胺 | 芳香胺 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 溶剂类 | 苯系溶剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 迁移量≤15mg/dm2 | 造纸原料、回收纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 多环芳烃类 | 多环芳烃 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 双酚A | 双酚A | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤0.6mg/kg | 造纸原料、回收纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 增塑剂 | 邻苯二甲酸酯类 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 多氯联苯 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 食品用纸国内外相关规定 |
|  |  | 生物性 | 大肠菌 | 大肠菌群 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤30个/100g | 纸原料水分、大肠杆菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸水分 | 5-9% |  | 纸产品质量标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 致病菌 | 沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 纸原料水分、致病菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 环境卫生、温湿度、人员健康、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌 | 霉菌总数 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50个/g | 纸原料水分、霉菌总数检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌毒素 | AFB1等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50μg/kg | 纸原料水分、霉变检验、与毒素检测与控制 | 参照相关粮食饲料标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生控制、温湿度控制与记录 |  |
|  |  | 物理性 | 包装破裂 | 物理强度 | 过程产生 | 产品成型 | 成型强度 | 根据产品要求 | 成型产品强度检测 |  |
|  |  | 综合指标 | 水萃取干物质 | 水萃取干物质 | 过程产生 | 造纸环节 | 蒸煮、添加剂助剂添加等 | 各添加剂等按要求适量添加，产品冷水萃取干物质≤10g/kg | 蒸煮参数、添加剂助剂添加控制等 |  |

注：1）本规范中关键限值、控制要求供企业安全控制时参考，对有相关安全标准等文件规定的风险因子，其关键限值按规定执行。

2）生产者可参考本表中所列风险分析，根据企业原辅料特点、生产工艺特点、产品特点形成与企业相适应的风险分析系统。

硅油纸专用风险因子及控制措施表

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子类别 | 风险因子种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 硅油纸 | 原纸 ↓ 涂布 ↓ 固化 ↓ 分切 ↓ 产品 （以上工艺仅针对采购原纸生产硅油纸企业，如工艺从造纸开始，则造纸过程风险与控制参考普通纸要求） | 化学性 | 重金属 | 铅 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸 | ≤3mg/kg | 基纸验证审核、含回收纸控制、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅油涂料 | ≤10mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  | 砷 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸 | ≤1mg/kg | 基纸验证审核、含回收纸控制、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅油涂料 | ≤2mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  | 镉 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸 | ≤0.5mg/kg | 基纸验证审核、含回收纸控制、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅油涂料 | ≤1mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  |  | 铬 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸 | ≤2mg/kg | 基纸验证审核、含回收纸控制、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅油涂料 | ≤50mg/kg | 验证审核、合规性、检测、记录 | 参照不同级添加剂重金属卫生标准 |
|  |  |  | 荧光剂 | 总荧光剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸 | 油墨残留ERIC≤20 | 基纸原料回收纸检测、验证审核 | GB/T24996-2010 纸脱墨回用判定 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 合格 | 基纸验证审核、检测、记录 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  | 杀菌防腐剂 | 五氯苯酚等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 国内外相关法规 |
|  |  |  |  | 有机硫类 亚甲基双硫氰酸酯 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 国内外相关法规 |
|  |  |  |  | 有机溴类 二溴-氰基乙酰胺等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 国内外相关法规 |
|  |  |  |  | 杂环化合物类 异噻唑啉酮等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 基纸原料 | 不得检出 | 基纸验证审核、检测、记录 | 国内外相关法规 |
|  |  |  | 芳香胺 | 芳香胺 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 国内外相关法规 |
|  |  |  | 溶剂类 | 苯系溶剂 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 选用水溶性硅油，减少溶剂危害 | 国内外相关法规 |
|  |  |  |  | 甲醛 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 迁移量≤15mg/dm2 |  | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 多环芳烃类 | 多环芳烃 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 国内外相关法规 |
|  |  |  | 双酚A | 双酚A | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤0.6mg/kg | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 硅油原料 | ≤0.6mg/kg | 硅油原料验证审核、合规性、检测、记录 | GB9685-XXXX 添加剂使用标准 |
|  |  |  | 增塑剂 | 邻苯二甲酸酯类 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 国内外相关法规 |
|  |  |  | 多氯联苯 | 多氯联苯 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 造纸原料、回收纸控制、基纸控制 | 国内外相关法规 |
|  |  | 生物性 | 细菌 | 大肠菌群 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤30个/100g | 纸原料水分、大肠杆菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  |  |  | 纸水分 | 5-9% |  | 纸产品质量标准 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  |  | 沙门氏菌、志贺氏菌、葡萄球菌、溶血性链球菌等致病菌 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | 不得检出 | 纸原料水分、致病菌检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 环境卫生、温湿度、人员健康、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌 | 霉菌总数 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50个/g | 纸原料水分、霉菌总数检测与控制 | GB11680-XXXX 食品包装原纸 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生、温湿度控制、消毒控制与记录 |  |
|  |  |  | 霉菌毒素 | AFB1等 | 原料带入 | 原料验收环节 | 纸原料 | ≤50μg/kg | 纸原料水分、霉变检验、与毒素检测与控制 | 粮食标准适当放宽 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 贮存、生产环节 | 温湿度、通风贮存条件 | 推荐控制：湿度30-70%、温度15-30℃ | 原料、产品贮存条件控制与记录 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 基纸后生产环境卫生条件 | 推荐控制：湿度55-65%、温度15-25℃ | 生产环境卫生控制、温湿度控制与记录 |  |
|  |  | 物理性 | 包装破裂 | 物理强度 | 原料带入 | 基纸验收 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 基纸强度检测 |  |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 抄纸、压榨、干燥 | 基纸强度（抗张强度） | 根据产品要求 | 纸强度检测 |  |
|  |  |  | 涂层牢度 | 涂层牢度 | 过程产生 | 涂膜、固化环节 | 涂膜参数、固化参数 | 涂膜量根据要求，固化温度（变温）120-180°C，通常固化温度150°C |  |  |
|  |  | 综合指标 | 水萃取干物质 | 水萃取干物质 | 过程产生 | 造纸环节 | 蒸煮、添加剂助剂添加等 | 各添加剂等按要求适量添加，产品冷水萃取干物质≤5g/kg | 蒸煮参数、添加剂助剂添加控制等 |  |

注：1）本规范中关键限值、控制要求供企业安全控制时参考，对有相关安全标准等文件规定的风险因子，其关键限值按规定执行。

2）生产者可参考本表中所列风险分析，根据企业原辅料特点、生产工艺特点、产品特点形成与企业相适应的风险分析系统。