玻璃材质-接触食品的容器生产过程风险因子及控制措施表

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子 类别 | 风险因子 种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.钠钙硅酸盐玻璃 | 原辅料（CCP1） ↓ 配料（CCP2） ↓ 熔化 ↓ 成型 ↓ 热喷涂 （CCP3） ↓ 退火（CCP4） ↓ 冷喷涂 （CCP3） ↓ 检验 ↓ 包装入库 | 化学性 | 重金属 | 铅 镉 砷 锑 | 原料带入 包装材料带入 耐火材料带入及后加工工序带入 | 原辅料验收环节(CCP1) | 碎玻璃的使用 | 禁止使用《SB/T10900 废玻璃分类》中列明的特种废玻璃 | 预防:1.书面采购说明书；2.培训员工的碎玻璃分拣能力。 监控：1.每个批次的碎玻璃实验室检测；2使用碎玻璃情况。 纠偏：1.对碎玻璃二次分拣；2.不采购特种碎玻璃。 记录：1.购货说明书；2.《碎玻璃验收记录》 验证：每批次取样进行质量检测。 | 参考《SB/T10900 废玻璃分类》标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁用辅料的加入 | 不得使用含白砒、三氧化二锑、含铅原料、含氟原料及其它禁用的有毒有害原材料等，铬矿渣与乳浊剂的使用厂家需提供产品相关检验报告。 | 预防:书面采购说明书。 监控：1.原辅料购买情况；2.原辅料配料情况。 纠偏：不再使用； 记录：1.购货说明书；2.《原料购买记录》；3. 原辅料配料记录。 验证：每日审核记录表。 | 参考协会资料《日用玻璃行业清洁生产评定标准》 |
|  |  |  | 氧化钠析出 | 内表面耐水性 | 过程产生 | 配料环节 （CCP2） | 配合料中氧化钠的含量及均匀度 | 在配料过程中根据需要取样检测配合料氧化钠的含量、均匀度。 | 预防:1.技术人员的培训。2.配合料检验管理文件。 监控：1.测定配合料中的氧化钠含量；2.测定配合料的均匀度。 纠偏：1.调整配合料的配方；2.调整混合的设备参考。 记录：1. 配合料中的氧化钠含量检验记录；2. 配合料的均匀度检验记录。 验证：每日审核，定期抽测。 | 企业资料 |
|  |  |  | 化学物污染 | 喷涂液污染 | 过程产生 | 热冷喷涂（CCP3） | 喷涂液安全性检测 | 喷涂液安全性验收；企业必须提供冷热喷涂液无毒无害的第三方证明。 | 预防:制定相关控制检测管理文件。 监控：1.喷涂液验收文件；2.瓶口喷涂层厚度。 纠偏：1.使用安全性的喷涂液； 记录：1.喷涂液验收文件；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 企业资料 |
|  |  | 物理性 | 机械特性 | 破裂 | 生产过程 | 退火环节 （CCP4） | 退火温度和时间 | 调整退火温度和时间，满足退火后产品抗冲击及耐内压力需要。 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.监控退火温度和时间；2. 每批次抽检一次成品的耐内应力、抗冲击与抗热震性能。 纠偏：调整退火温度和速度； 记录：1.退火工艺数据；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 企业资料 |
| 2.硼硅酸盐玻璃 | 原辅料（CCP1） ↓ 配料 ↓ 熔化 ↓ 成型 ↓ 退火（CCP2） ↓ 后加工/装饰 （CCP3） ↓ 检验 ↓ 包装入库 | 化学性 | 重金属 | 铅 镉 砷 锑 | 原料带入 包装材料带入 耐火材料带入及后加工工序带入 | 原辅料验收环节(CCP1) | 碎玻璃的使用 | 禁止使用《SB/T10900 废玻璃分类》中列明的特种废玻璃 | 预防:1.书面采购说明书；2.培训员工的碎玻璃分拣能力。 监控：1.每个批次的碎玻璃实验室检测；2使用碎玻璃情况。 纠偏：1.对碎玻璃二次分拣；2.不采购特种碎玻璃。 记录：1.购货说明书；2.《碎玻璃验收记录》 验证：每批次取样进行质量检测。 | 参考《SB/T10900 废玻璃分类》标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁用辅料的加入 | 不得使用含白砒、三氧化二锑、含铅原料、含氟原料及其它禁用的有毒有害原材料等，铬矿渣与乳浊剂的使用厂家需提供产品相关检验报告。 | 预防:书面采购说明书。 监控：1.原辅料购买情况；2.原辅料配料情况。 纠偏：不再使用； 记录：1.购货说明书；2.《原料购买记录》；3. 原辅料配料记录。 验证：每日审核记录表。 | 参考协会资料《日用玻璃行业清洁生产评定标准》 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 后加工/装饰环节（CCP3） | 釉料、化学助剂的安全性，化学后加工/装饰的温度及封口方式 | 选用符合要求的釉料、化学助剂；适当的后加工/装饰温度及封口方式 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.釉料、化学助剂的验收文件；2.监控后加工/装饰温度；3.瓶内是否被污染。 纠偏：1.使用符合要求的辅料；2.调整后加工/装饰温度；3.剔除内部有污染的瓶子。 记录：1. 釉料、化学助剂的验收记录；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 风险监控数据来源 |
|  |  | 物理性 | 机械特性 | 破裂 | 生产过程 | 退火环节 （CCP2） | 退火温度和时间 | 调整退火温度和时间，满足退火后产品抗冲击及耐内压力需要。 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.监控退火温度和时间；2. 每批次抽检一次成品的耐内应力、抗冲击与抗热震性能。 纠偏：调整退火温度和速度； 记录：1.退火工艺数据；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 企业资料 |
| 3.钡/铅硅酸盐玻璃 | 原辅料（CCP1） ↓ 配料（CCP2） ↓ 熔化 ↓ 成型 ↓ 退火（CCP3） ↓ 后加工/装饰 （CCP4） ↓ 检验 ↓ 包装入库 | 化学性 | 重金属 | 铅 镉 砷 锑 钡 | 原料带入 包装材料带入 耐火材料带入及后加工工序带入 | 原辅料验收环节(CCP1) | 碎玻璃的使用 | 禁止使用《SB/T10900 废玻璃分类》中列明的特种废玻璃 | 预防:1.书面采购说明书；2.培训员工的碎玻璃分拣能力。 监控：1.每个批次的碎玻璃实验室检测；2使用碎玻璃情况。 纠偏：1.对碎玻璃二次分拣；2.不采购特种碎玻璃。 记录：1.购货说明书；2.《碎玻璃验收记录》 验证：每批次取样进行质量检测。 | 参考《SB/T10900 废玻璃分类》标准 |
|  |  |  |  |  |  |  | 禁用辅料的加入 | 不得使用含白砒、三氧化二锑、含氟原料及其它禁用的有毒有害原材料等，铬矿渣与乳浊剂的使用厂家需提供产品相关检验报告。 | 预防:书面采购说明书。 监控：1.原辅料购买情况；2.原辅料配料情况。 纠偏：不再使用； 记录：1.购货说明书；2.《原料购买记录》；3. 原辅料配料记录。 验证：每日审核记录表。 | 参考协会资料《日用玻璃行业清洁生产评定标准》 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 配料环节（CCP2） | 配合料中铅、钡的含量 | 调整配合料中铅、钡的含量。 | 预防: 配合料配方控制文件。 监控：配合料配方情况； 纠偏：改变配方量； 记录：原辅料配料记录。 验证：每日审核记录表。 | 专家咨询 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 后加工/装饰环节（CCP4） | 釉料、化学助剂的安全性，化学后加工/装饰的温度及封口方式 | 选用符合要求文件的釉料、化学助剂；适当的后加工/装饰温度及封口方式 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.釉料、化学助剂的验收文件；2.监控后加工/装饰温度；3.瓶内是否被污染。 纠偏：1.使用符合要求文件的辅料；2.调整后加工/装饰温度；3.剔除内部有污染的瓶子。 记录：1. 釉料、化学助剂的验收记录；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 风险监控数据来源 |
|  |  | 物理性 | 机械特性 | 破裂 | 生产过程 | 退火环节 （CCP3） | 退火温度和时间 | 调整退火温度和时间，满足退火后产品抗冲击及耐内压力需要。 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.监控退火温度和时间；2. 每批次抽检一次成品的耐内应力、抗冲击与抗热震性能。 纠偏：调整退火温度和速度； 记录：1.退火工艺数据；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 企业资料 |
| 4.微晶玻璃 | 原辅料（CCP1） ↓ 配料 ↓ 熔化 ↓ 成型 ↓ 结晶化前加工 ↓ 结晶化热处理 （CCP2） ↓ 后加工/装饰 （CCP3） ↓ 检验 ↓ 包装入库 | 化学性 | 重金属 | 铅 镉 砷 锑 | 原料带入 包装材料带入 耐火材料带入及后加工工序带入 | 原辅料验收环节(CCP1) | 禁用辅料的加入 | 不得使用含白砒、三氧化二锑、含铅原料、含氟原料及其它禁用的有毒有害原材料等，铬矿渣与乳浊剂的使用厂家需提供产品相关检验报告。 | 预防:书面采购说明书。 监控：1.原辅料购买情况；2.原辅料配料情况。 纠偏：不再使用； 记录：1.购货说明书；2.《原料购买记录》；3. 原辅料配料记录。 验证：每日审核记录表。 | 参考协会资料《日用玻璃行业清洁生产评定标准》 |
|  |  |  |  |  | 过程产生 | 后加工/装饰环节（CCP3） | 釉料、化学助剂的安全性，化学后加工/装饰的温度及封口方式 | 选用符合要求文件的釉料、化学助剂；适当的后加工/装饰温度及封口方式 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.釉料、化学助剂的验收文件；2.监控后加工/装饰温度；3.瓶内是否被污染。 纠偏：1.使用符合要求文件的辅料；2.调整后加工/装饰温度；3.剔除内部有污染的瓶子。 记录：1. 釉料、化学助剂的验收记录；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 风险监控数据来源 |
|  |  | 物理性 | 机械特性 | 破裂 | 生产过程 | 晶化环节 （CCP2） | 晶化温度和时间 | 调整晶化温度和时间，满足晶化后产品抗冲击及耐内压力需要。 | 预防:制定相关控制和检测管理文件 监控：1.监控晶化温度和时间；2. 每批次抽检一次成品的耐内应力、抗冲击与抗热震性能。 纠偏：调整晶化温度和速度； 记录：1.晶化工艺数据；2.实验室数据。 验证：每日审核，定期抽检。 | 企业资料 |