金属材质-接触烘焙食品的生产设备生产过程风险因子及控制措施表

| 材质类别 | 基本工艺流程 | 风险因子 类别 | 风险因子 种类 | 风险因子名称 | 风险因子来源 | 关键控制点 （工序） | 关键控制因子 | 关键限值 （含控制要求） | 控制措施 （包含预防措施、监控程序、纠偏行动、验证审核、记录等） | 参考依据* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.与食品接触的不锈钢部件 | 原料验收 ↓ 原料准备 ↓ 成型加工 ↓ 热处理 ↓ 表面处理 （精加工） ↓ 检验 ↓ 包装 ↓ 入库 | 化学性 | 重金属 | 铅 铬 镍 镉 砷 | 劣质原料导致不锈钢部件中铅、铬、镍、镉、砷的迁移量超标 | 原料验收 | 1、原材料的种类。 2、原材料中的铅、铬、镍、镉、砷的迁移量。 | 1、原材料的成分应符合GB/T 3280中相关牌号的要求。 2、原材料中重金属迁移量的要求符合： 铅迁移量≤0.01mg/dm2； 铬迁移量≤0.4mg/dm2； 镍迁移量≤0.1mg/dm2； 镉迁移量≤0.005mg/dm2； 砷迁移量≤0.008mg/dm2。 | （1）制定原辅料采购的管理制度； （2）对原辅料供应商进行选择、管理，包括对原辅料供应商进行资格认定； （3）购入原料时验证供货商检验报告，并确认采购材料符合GB/T 3280中相关牌号的要求（自检或送检）； （4）对原辅料重金属迁移量进行检验和验证（自检或送检），拒收检验不合格的原料，并保留记录； （5）保存原料入库记录，包括原辅料使用台帐，记录材料的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称、进出货日期等内容。 | 铅、铬、镍、镉、砷的迁移量参照GB 9684-2011《食品安全国家标准不锈钢制品》 |
| 2.与食品接触的铝及铝合金制品 | 原料验收 ↓ 原料准备 ↓ 成型加工 ↓ 热处理 ↓ 表面处理 （精加工） ↓ 检验 ↓ 包装 ↓ 入库 | 化学性 | 重金属 | 锌 铅 镉 砷 | 劣质原料导致锌、铅、镉和砷的迁移量超标 | 原料验收 | 1、原材料的种类。 2、原材料中的锌、铅、镉和砷的迁移量。 | 1、原材料应符合GB/T 3190-2008《变形铝及铝合金化学成分》中相关牌号的要求。 2、原材料中重金属迁移量的要求符合： 锌（以Zn计，4%乙酸浸泡液中），≤1 mg/L； 铅（以Pb计，4%乙酸浸泡液中），精铝≤0.2 mg/L，回收铝≤5 mg/L； 镉（以Cd计，4%乙酸浸泡液中），≤0.02 mg/L； 砷（以As计，4%乙酸浸泡液中），≤0.04 mg/L。（4%乙酸，煮沸30min，再室温放置24h）。 | （1）制定原辅料采购的管理制度； （2）对原辅料供应商进行选择、管理，包括对原辅料供应商进行资格认定； （3）购入原辅料时验证供货商检验报告，并确认采购材料符合GB/T 3190中相关牌号的要求（自检或送检）； （4）对原辅料重金属迁移量进行检验和验证（自检或送检），拒收检验不合格的原料，并保留记录； （5）保存原辅料入库记录，包括原辅料使用台帐，记录材料的名称、规格、数量、生产批号、供货者名称、进出货日期等内容。 | 锌、铅、镉、砷的迁移量依据GB11333-1989《铝制食具容器卫生标准》 |