附件64

陕西省绝热用玻璃棉及其制品产品质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者的待销产品中抽取。

随机数使用扑克牌方法产生。

每批次抽样数量见表1.

表1 抽样数量表

| 产品名称 | 燃烧性能等级 | 检验样品数量 | 备份样品数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 绝热用玻璃棉制品 | A1 | 2m2 | 2m2 | 抽样时取满足样品最小面积数量的整块产品 |
|  | A2 | 8m2 | 8m2 |  |

2 检验依据

表2建筑绝热用玻璃棉制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度偏差 | GB/T17795-2019 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 憎水率 | GB/T17795-2019 | GB/T 10299-2011 |
| 3 | 导热系数 | GB/T17795-2019 | GB/T 10294-2008 |
| 4 | 渣球含量 | GB/T17795-2019 | GB/T 5480-2017 |
| 5 | 燃烧性能 | GB/T17795-2019 | GB 8624-2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |

表3绝热用玻璃棉制品检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 密度偏差 | GB/T13350-2017 | GB/T 5480-2017 |
| 2 | 憎水率 | GB/T13350-2017 | GB/T 10299-2011 |
| 3 | 热荷重收缩温度 | GB/T13350-2017 | GB/T 5480-2017 |
| 4 | 导热系数 | GB/T13350-2017 | GB/T 10294-2008 |
| 5 | 渣球含量 | GB/T13350-2017 | GB/T 5480-2017 |
| 6 | 燃烧性能 | GB/T13350-2017 | GB 8624-2012 GB/T 5464—2010 GB/T 14402—2007 GB/T 20284—2006 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T13350-2017《绝热用玻璃棉及其制品》

GB/T17795-2019《建筑绝热用玻璃棉制品》

GB8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》

执行企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求按以上标准执行。

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。