附件17

陕西省PVC管材及管件产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材样品：每根管材原始长度为4米/根时，每批次产品抽取样品10根，每根管材截成4段（1米/段），每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品；每根管材原始长度非4米/根时，保证抽样数量为40米，截成40段（1米/段），其中20段作为检验样品，20段作为备用样品，且保证在同一管材上截取偶数段，一半为检验样品，另一半为备用样品。

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材样品：每根管材原始长度为4米/根时，每批次产品抽取样品8根，每根管材截成4段（1米/段），每根中的2段作为检验样品，另2段作为备用样品；每根管材原始长度非4米/根时，保证抽样数量为32米，截成32段（1米/段），其中16段作为检验样品，16段作为备用样品，且保证在同一管材上截取偶数段，一半为检验样品，另一半为备用样品。

给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件样品：同一批次抽取5箱，每箱抽取9个。每箱中的5个作为检验样品，4个作为备用样品。

建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件样品：同一批次抽取5箱，每箱抽取7个。每箱中的4个作为检验样品，3个作为备用样品。

如果每箱中管件的数量不足以抽取相应的样品数量，应增加抽取的箱数，使最终抽取的管件总数不少于管件的检样及备样数量要求。

2 检验依据

表1 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 10002.1-2023 GB/T 8806-2008 |
|  |  | 壁厚 |  |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 落锤冲击试验TIR |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 10002.1-2023 GB/T 14152-2001 |
| 8 | 静液压强度（20℃/1h） |  | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 6111-2018 |
| 9 | 卫生要求a | 氯乙烯单体含量 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 4615-2013 |
|  |  | 铅 |  | GB/T 17219-1998 |
|  |  | 镉 |  | GB/T 17219-1998 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB/T 17219-1998 |
| a卫生要求适用于饮用水管材。 |  |  |  |  |

表2 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 壁厚 | GB/T 10002.2-2023 | GB/T 8806-2008 |
|  |  | 承口中部平均内径 |  |  |
|  |  | 承口深度 |  |  |
|  |  | 最小接合长度 |  |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 10002.2-2023 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 10002.2-2023 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 烘箱试验 |  | GB/T 10002.2-2023 | GB/T 8803-2001 |
| 5 | 坠落试验 |  | GB/T 10002.2-2023 | GB/T 8801-2007 |
| 6 | 卫生要求a | 氯乙烯单体含量 | GB/T 10002.1-2023 | GB/T 4615-2013 |
|  |  | 铅 |  | GB/T 17219-1998 |
|  |  | 镉 |  | GB/T 17219-1998 |
|  |  | 高锰酸钾消耗量 |  | GB/T 17219-1998 |
| a卫生要求适用于饮用水管件。 |  |  |  |  |

表3 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 平均外径 | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 8806-2008 |
|  |  | 壁厚 |  |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 纵向回缩率 |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 6671-2001 |
| 5 | 拉伸屈服应力 |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 6 | 断裂伸长率 |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 8804.2-2003 |
| 7 | 落锤冲击试验TIR |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 14152-2001 |
| 8 | 铅限量 |  | GB/T 5836.1-2018 | GB/T 5836.1-2018 GB/T 26125-2011 |

表4 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件检验依据

| 序号 | 检验项目 |  | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | 壁厚 | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 GB/T 8806-2008 |
|  |  | 承口平均内径 |  |  |
|  |  | 插口平均内径 |  |  |
|  |  | 最小承口深度 |  |  |
|  |  | 最小插口长度 |  |  |
| 2 | 密度 |  | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 1033.1-2008 |
| 3 | 维卡软化温度 |  | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8802-2001 |
| 4 | 烘箱试验 |  | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8803-2001 |
| 5 | 坠落试验 |  | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 8801-2007 |
| 6 | 铅限量 |  | GB/T 5836.2-2018 | GB/T 5836.2-2018 GB/T 26125-2011 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 10002.1-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 10002.2-2023 给水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

GB/T 5836.1-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管材

GB/T 5836.2-2018 建筑排水用硬聚氯乙烯（PVC-U）管件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。