附件15

陕西省冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管材产品

质量监督抽查实施细则

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

在被抽样生产者的待销产品中抽取同一批次的管材样品5盘，每盘截取4段，每段1米，其中2段作为检验样品，2段作为备用样品。

在被抽样销售者的待销产品中抽取同一批次的管材样品2盘，每盘截取10段，每段1米。其中一盘截取的10段作为检验样品，另一盘截取的10段作为备用样品。

2 检验依据

表  检验项目

| 序号 | 检验项目 | 检验依据 | 检验方法 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 规格尺寸 | GB/T 28799.2—2020 | GB/T 8806-2008 |
| 2 | 静液压强度（95℃/22h） | GB/T 28799.2—2020 | GB/T 6111—2018 |
| 3 | 静液压强度（20℃/1h） | GB/T 28799.2—2020 | GB/T 6111—2018 |
| 4 | 纵向回缩率 | GB/T 28799.2—2020 | GB/T 6671—2001 |
| 5 | 氧化诱导时间 | GB/T 28799.2—2020 | GB/T 19466.6-2009 |

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则

3.1依据标准

GB/T 28799.2—2020 冷热水用耐热聚乙烯（PE-RT）管道系统 第二部分：管材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质

量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。